Hammerite®

Direct to rust metal paint

Однокомпонентная антикоррозийная и декоративная краска на основе синтетических смол для черных и цветных металлов, дерева, и некоторых пластиков:

- наносится непосредственно на ржавчину,

- быстро сохнет,

- хорошая адгезия,

- обеспечивает долгосрочную защиту.

ФАСОВКА: 250 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л, 20 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: |  |
| --- | --- |
| плотность: | 1,33 кг/л | сухой остаток: | 52 % |
| вязкость: | ( | расход: | 10 м2/л |
| фактура: | молотковая/гладкая | минимальная температура применения: | (3 (С |
| летучие компоненты: | 499 г/л | замораживание(размораживание: | ( |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% нанесение второго слоя через 4 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить загрязнения, посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и поврежденную старую краску, отшлифовать поверхность в соответствии со стандартом SIS 05 59 00. Оцинкованные, гальванизированные поверхности, нержавеющую сталь, цветные металлы грунтовать Hammerite® Special Metals Primer. Сильно поврежденную ржавчиной поверхность рекомендуется грунтовать Hammerite® No.1 Rust Beater. Деревянные поверхности рекомендуется грунтовать соответствующими акриловыми грунтовками.

Нанесение: Перед использованием тщательно перемешать, рекомендуемая температура воздуха для производства малярных работ (8…(30(С, максимально допустимая влажность воздуха 85%. Краска наносится кисточкой (не разбавлять, нанести 2 толстых слоя с интервалом 4 часа), валиком (разбавить на 10%), пневматическим (разбавить на 15%, давление 1,7…2,4 атм., нанести 4 тонких слоя с интервалом 15 мин.) или безвоздушным распылителем (разбавить на 15%, давление 170…204 атм., вставка 0,015…0,020 дюйма, нанести 2…3 слоя с интервалом 1…2 часа.). Для разбавления и очистки инструмента рекомендуется использовать растворитель Hammerite® Brush Cleaner and Thinners.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Hammerite®

No.1 Rust Beater

Антикоррозионная алкидная грунтовка для пораженных ржавчиной металлических поверхностей:

- стабилизирует ржавые участки металлических поверхностей,

- предотвращает появление и развитие ржавчины.

ФАСОВКА: 250 мл, 500 мл, 1л, 2,5 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | коричневый |
| --- | --- |
| плотность: | 1,30 кг/л | сухой остаток: | 60 % |
| вязкость: | ( | расход: | 12 м2/л |
| фактура: | ( | минимальная температура применения: | (8 (С |
| летучие компоненты: | ( | замораживание(размораживание: | ( |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% нанесение второго слоя через 4 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску.

Нанесение: Перед использованием тщательно перемешать, не разбавлять, рекомендуемая температура воздуха для производства малярных работ (8…(25(С, максимально допустимая влажность воздуха 85%. Грунтовка наносится в один или два слоя кисточкой или валиком (разбавить на 10%). Для разбавления и очистки инструмента рекомендуется использовать растворитель Hammerite® Brush Cleaner and Thinners. Защитное покрытие рекомендуется наносить через 24 часа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Hammerite®

Special metals primer

Водоэмульсионная грунтовка на основе синтетических смол для цветных металлов, гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия, хрома, бронзы и меди:

- быстро сохнет,

- хорошая адгезия.

ФАСОВКА: 250 мл, 500 мл, 1л, 2,5 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | красный или светло-серый |
| --- | --- |
| плотность: | 1,30 кг/л | сухой остаток: | 50 % |
| вязкость: | ( | расход: | 16 м2/л |
| фактура: | ( | минимальная температура применения: | (8 (С |
| летучие компоненты: | ( | замораживание(размораживание: | ( |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% нанесение второго слоя через 2 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску.

Нанесение: Перед использованием тщательно перемешать, не разбавлять, рекомендуемая температура воздуха для производства малярных работ (8…(30(С, максимально допустимая влажность воздуха 85%. Грунтовка наносится в один слой кисточкой, валиком или распылителем (давление 1,7…2,4 атм.). Инструменты легко очищаются теплой водой с мылом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

# Text boxes

Imperial Chemical Industries PLC, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K.

Imperial Chemical Industries PLC, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K.

Imperial Chemical Industries PLC, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K.