Материалы ТМ ZIP GUARD

(производство США)

URETHANE WOOD FINISH 71ХХХ

Высококачественный прозрачный уретановый лак для наружных и внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия и антиквариат), а также корабельного применения. Может наносится на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, уретановые краски и морилки:

- устойчив к механическому воздействию,

- противостоит действию спиртов, воды, жиров и других загрязнений.

ФАСОВКА: 0,326 мл (аэрозоль), 0,946 л, 3,785 л, 18,925 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | прозрачный | сухой остаток: | 41 % |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 0,889 кг/л | расход: 1й слой | 7…12 м2/л |
| фактура: | глянцевая /712ХХ/ | 2й слой | 12…17 м2/л |
|  | полуглянцевая /713ХХ/ | 3й слой | 17…24 м2/л |
|  | матовая /711ХХ/ | минимальная температура применения: |  |
| летучие компоненты: | 528 г/л | замораживание(размораживание: | не стабилен |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% сухой для нанесения второго слоя – 3…4 часа |

Технология применения

Требуется стандартная подготовка поверхности под окраску (удаление загрязнения, шлифовка, заделка трещин и выбоин). Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. При нанесении на белые и светлые покрытия  или морилки может давать легкий янтарный оттенок.

ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Тщательно отшлифовать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Оптимальные условия применения: влажность 40...50%,температура (15…(20(C. Лак не разбавлять, наносить качественной синтетической кистью, тампоном из овечьей шерсти или распылителем (давление 2,17 атм.). Первый слой грунтует поверхность, второй слой наносится через 3...4 часа после полного высыхания предыдущего слоя. Не используйте нагреватели или источники теплого воздуха для ускорения высыхания лака. Перед нанесением каждого слоя поверхность следует обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола, паркета, внешнего и корабельного применения рекомендуется 3 слоя лака. Третий слой наносится через 12...16 часов после полного высыхания второго слоя.

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты). Перед нанесением лака мореную поверхность следует выдержать некоторое время (см. рекомендации производителя морилки) и обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета или при нанесении 2 слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 12...16 часов.

ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Лак может наноситься на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения.  Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH 61ХХХ

Высококачественный прозрачный уретановый лак для внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия и антиквариат). Может наносится на масляные и спиртовые лаки, уретановые краски и морилки:

- не разрушает озоновый слой,

- практически без запаха,

- быстро сохнет,

- устойчив к воздействию солнечного излучения,

- противостоит действию спиртов, воды, жиров и других загрязнений.

ФАСОВКА: 0,946 л, 3,785 л, 18,925 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | прозрачный | сухой остаток: | 30 % |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,04 кг/л | расход: 1й слой | 7…12 м2/л |
| фактура: | глянцевая /612ХХ/ | 2й слой | 12…17 м2/л |
|  | полуглянцевая /613ХХ/ | 3й слой | 17…24 м2/л |
|  | матовая /611ХХ/ | минимальная температура применения: |  |
| летучие компоненты: | 335 г/л | замораживание(размораживание: | не стабилен |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% сухой для нанесения второго слоя – 30…40 мин. |

Технология применения

Требуется стандартная подготовка поверхности под окраску (удаление загрязнения, шлифовка, заделка трещин и выбоин). Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. При нанесении на белые и светлые покрытия  или морилки может давать легкий янтарный оттенок.

ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Тщательно отшлифовать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Оптимальные условия применения: влажность 40...50%, температура (15…(20(C. Лак не разбавлять, наносить качественной синтетической кистью, тампоном из овечьей шерсти или распылителем (давление 2,17 атм.). Первый слой грунтует поверхность, второй слой наносится через 30...40 мин. после полного высыхания предыдущего слоя. Перед нанесением каждого слоя поверхность следует обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета рекомендуется 3 слоя лака. Третий слой наносится через 12...16 часов после полного высыхания второго слоя.

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты). Перед нанесением лака мореную поверхность следует выдержать некоторое время (см. рекомендации производителя морилки) и обработать мелкой шлифовальной бумагой, удалить пыль. Для пола и паркета или при нанесении 2 слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 12...16 часов.

ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Лак может наноситься на масляные и спиртовые лаки, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения.  Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.

Инструменты легко чистятся теплой водой с мылом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Zip-Guard®

Environmental Transparent Acrylic Wood Stain

Высококачественная прозрачная уретановая морилка на водной основе для внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия):

- не токсична,

- устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения.

ФАСОВКА: 0,946 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | 7 тонов* | сухой остаток: | 9 % |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,01 кг/л | расход: | 24 м2/л |
| фактура: | матовая | температура применения: | не ниже (18(С |
| летучие компоненты: | 345 г/л |  |  |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% один слой высыхает за 2…3 часа |

*Орех, темный орех, светлый орех, красный дуб, золотой дуб, красное дерево, вишня

Технология применения

подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции. Тщательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой №120…150, затем протереть влажной ветошью. Мягкие и пористые породы древесины для получения однородного тона и предотвращения перерасхода морилки рекомендуется загрунтовать Natural Wood Conditioner #300.

Нанесение: Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. Для получения оригинальных оттенков морилки Zip-Guard можно смешивать между собой или разбавлять водой. Не смешивайте с морилками и лаками других производителей. Нанесите кистью, тампоном, распылителем или окунанием один слой морилки в направлении древесных волокон. Для получения более светлого оттенка следует незамедлительно удалить лишнюю морилку, протирая поверхность ветошью в направлении древесных волокон, а для более темного оттенка через 15 мин. нанесите еще один слой морилки. Инструменты легко чистятся водой. Один слой морилки высыхает за 2…3 часа; для пола, паркета или при нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8...12 часов.

Лакирование: Для усиления декоративных свойств и износостойкости рекомендуется нанести уретановое лаковое покрытие торговой марки Zip-Guard на масляной или водной основе.

Расход: зависит от породы древесины и в среднем составляет 24 м2/л.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Zip-Guard®

Original Transparent Oil-Based Wood Stain

Высококачественная прозрачная уретановая морилка на масляной основе для внутренних работ по отделке деревянных поверхностей (мебель, пол, паркет, панели, обшивка, столярные изделия):

- не токсична,

- устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения.

ФАСОВКА: 0,946 л

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | 9 тонов* | сухой остаток: | 13,4 % |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 0,822…0,829 кг/л | расход: | 24 м2/л |
| фактура: | матовая | температура применения: | не ниже (18(С |
| летучие компоненты: | 694…704 г/л |  |  |
| время высыхания: | при температуре +25 ºC и влажности 50% один слой высыхает за 2…3 часа |

*Орех, темный орех, светлый орех, красный дуб, золотой дуб, красное дерево, вишня, провинциал, черное дерево

Технология применения

подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции. Тщательно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой №120…150, затем протереть смоченной в растворителе ветошью. Мягкие и пористые породы древесины для получения однородного тона и предотвращения перерасхода морилки рекомендуется загрунтовать Natural Wood Conditioner #300.

Нанесение: Перед использованием и периодически во время использования тщательно перемешивайте, но не взбалтывайте. Для получения оригинальных оттенков морилки Zip-Guard можно смешивать между собой или разбавлять растворителем. Не смешивайте с морилками и лаками других производителей. Нанесите кистью, тампоном, распылителем или окунанием один слой морилки в направлении древесных волокон. Для получения более светлого оттенка следует незамедлительно удалить лишнюю морилку, протирая поверхность ветошью морилки в направлении древесных волокон, а для более темного оттенка через 15 мин. нанесите еще один слой морилки. Инструменты легко чистятся минеральными растворителями. Один слой морилки высыхает за 2…3 часа; для пола, паркета или при нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8...12 часов.

Лакирование: Для усиления декоративных свойств и износостойкости рекомендуется нанести уретановое лаковое покрытие торговой марки Zip-Guard на масляной или водной основе.

Расход: зависит от породы древесины и в среднем составляет 24 м2/л.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

# Text boxes

### Star Bronze Company Inc., Box 2206, Alliance OH 44601-0206

### Star Bronze Company Inc., Box 2206, Alliance OH 44601-0206

Star Bronze Company Inc., Box 2206, Alliance OH 44601-0206

### Star Bronze Company Inc., Box 2206, Alliance OH 44601-0206