#### Эмали ПФ-115 Химрезерв

ТУ У 24.3-21649420.115-2003

Составы:  представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Свойства: характеризуются хорошей адгезией, износостойкостью, глянцем, стойкостью к влиянию атмосферных воздействий и универсальностью в применении.

Применение: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей как в атмосферных условиях так и внутри помещений.

Поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли, жира, ржавчины. окалины и других загрязнений. Эмаль тщательно перемешивают до образования однородной массы, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом или скипидаром, или  их смесью в соотношении 1:1. Наносят  на сухую поверхность в 2-3 слоя методом распыления, валиком или кистью. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 18-22С-24 часа. В случае необходимости возможно тонировать эмаль пигментными пастами системы тонирования СРS Cоlоr или других систем тонирования в светлые тона (используется база А -белая), в темные тона (используется база С -прозрачная). Расход эмали на однослойное покрытие не более 200 г/м2.

Фасовка:  банки металлические: черная, черная матовая-0,2 кг; 0,8 кг; 2,4 кг; 20 кг; барабаны металлические 40 кг;

других цветов: 0,25 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 ;барабаны металлические: 50 кг

- Физико-химические показатели

эмалей различных цветов

| - Цвет пленки эмали | в соответствии с эталонным образцом |
| --- | --- |
| - Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4 мм при 20С, с, - черной других цветов | 60-100 80-120 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более: черной, коричневой, красной остальных цветов | 48 24 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не более черная других цветов | 70 78 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру , %, не менее черная матовая%, не более | 50 20 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более коричневая,красно-коричневая, синяя, серая, черная, черная матовая красной других цветов | 40 115 100 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (202)С, ч, не менее | 2 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ 2124 (маятник А), условные единицы, не менее белой черной других цветов | 0,11 0,1 0,08 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение, для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

##### Эмали ПФ-266 для пола

ТУ 6-10-822-84

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителя.

Свойства: отличается  от других красок стойкостью к истиранию.

Применение: для окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. При наличии на поверхности эмали пленки ее удаляют. Эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом или скипидаром и  фильтруют через слой марли.

При окраске ранее окрашенных полов  удаляют с  поверхности различные загрязнения: жир, пыль или отслоившуюся краску. Пол зачищают шлифо-вальной шкуркой, протирают тряпкой и наносят эмаль в один-два слоя. Неокрашенные полы перед покраской также необходимо зашкурить, удалить пыль, пропитать олифой и нанести эмаль в 2 слоя. Эмаль наносят на чистый  сухой пол  валиком или кистью тонким ровным слоем с промежуточной сушкой каждого слоя на протяжении 24 часов при температуре 18-22С. Допускается повышение условной вязкости эмали при хранении.

Фасовка:   банки металлические: 1,0 кг;2,4 кг;

барабаны металлические: 50 кг.

- Физико-химические показатели

| - Наименование Показателей | Желто-коричневая | Красно-коричневая |
| --- | --- | --- |
| - Внешний вид пленки | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений. |  |
| Блеск пленки, %, не менее | 57 | 50 |
| Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 или (ВЗ-4) при температуре (20.0±0.5)°С, с | 70 – 90 | 70 – 100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 59 – 65 | 56 – 68 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 24 | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее, типа М-3 | 0.35 | 0.35 |
| Укрывистость невысушенной пленки, г/м2, не более | 110 | 110 |
| Стойкость пленки к истиранию, кг/мкм, не менее | 0,25 | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре.  Окрасочные работы выполнять в проветриваемом помещении. Не пользоваться открытым огнем. Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

НИТРОЭМАЛИ (аналог НЦ-132)

ТУ У 21649420.032-2000

Состав: эмали различных цветов представляют собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в  смеси органических растворителей с добавлением  пластификаторов.

Применение: для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металличес-ких поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Перед покраской поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли,

жира и других загрязнений. Эмаль тщательно перемешивают до однородной массы и при необходимости разбавляют растворителем марки 646. Наносят равномерно на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся эмали методом распыления, валиком или кистью в два-три слоя с промежуточной сушкой не более 2 часов. Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С не более двух часов, время окончательного высыхания  – 24 часа.

Фасовка:   банки металлические:  0,8 кг; 2,0 кг; ведро металлическое 17 кг;

барабаны металлические: 37 кг.

- Физико-химические показатели

| - Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений. |
| --- | --- |
| Блеск пленки, %, не менее | 40 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с | 60 – 100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 22-45 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, | 30-120 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |

В процессе хранения допускается  уменьшение вязкости эмалей, при этом все остальные показатели должны отвечать требованиям ТУ.

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Средства пожаротушения: песок, порошковые огнетушители.  Токсично!   Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

Грунтовка ГФ-021Химрезерв

ТУ У 24.3-24712930.002-2003

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Применение: для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Поверхность шлифуют, при необходимости обезжиривают. При наличии застывшей пленки на поверхности грунтовки ее удаляют. Грунтовку тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителем 650, сольвентом или смесью сольвента с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Наносят методом распыления или кистью.

Расход грунтовки на однослойное покрытие: 60-100 г/м2 .

Фасовка: 0,25 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 ;барабаны металлические: 50 кг

- Физико-химические показатели

| - *Цвет и внешний вид пленки | Красно-коричневый (оттенок не нормируется); после высыхания – ровная однородная, матовая или полуглянцевая |
| --- | --- |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)ºС, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 45 |
| Степень разбавления растворителем, %, не более | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Время высыхания до степени 3, при температуре (202)С, ч не более: | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 условные. ед., не менее | 0,35 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |

* по индивидуальному заказу возможно изготовление грунтовки серо-голубого цвета. При хранении допускается образование легкоразмешиваемого осадка и увеличение степени разбавления грунтовки. После перемешивания и разбавления грунтовки, она соответствует показателям.

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и влаги. Окрасочные работы производить в проветриваемом помещении, для защиты рук применять резиновые перчатки. Легковоспламеняющийся продукт! Беречь от нагрева !

Срок хранения:  12 месяцев.

«ФАВОРИТ- ГРУНТ»

- на основе акриловых смол   глубокого

- проникновения (органорастворимый)

ТУ У 24.3.21649420.033-2002

Состав:  представляет собой раствор акрилстирольной смолы Pliolite с введением  различных добавок.

Свойства: для укрепления критических поверхностей фасадов из бетона, кирпича и других материалов, а также поверхностей, которые имеют осыпание песка или после механического удаления краски. Грунт глубоко проникает в материал, укрепляет его, повышает стойкость к атмосферным воздействиям, щелочным и кислым средам, имеет хорошую адгезию. Грунт можно наносить под покраску водно-дисперсионными материалами.

Применение:

Поверхность очищают от старой краски, мела, жира и других загрязнений. Грунт перемешивают до образования однородной массы, при необходимости разбавляют уайт-спиритом или сольвентом. Наносят в любое время года при температуре окружающей среды от минус 15 до 35°С методом распыления, валиком или кистью. На впитывающие поверхности рекомендуется наносить два слоя. Время высыхания каждого слоя при температуре 18-22° С не более двух часов. Расход 150-300 г/м 2 в зависимости от свойств поверхности.

Фасовка:  ведра металлические : 7,5 кг, бачок 30 кг.

- Физико-химические показатели

| - Цвет пленки | бесцветная |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, | 8-11 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 1 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±2) ºС, с | 9-14 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не менее | 0,8 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей действия влаги и нагревания. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не замерзает. Беречь от огня!

Срок хранения:  24 месяца.

- «ФАВОРИТ-ФАСАД»

- эмаль на основе акриловых смол органорастворимая

- База А (белая)  База С (прозрачная)

ТУ У 24.3-21649420.033-2002

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол Pliolite с добавлением растворителя  и функциональных добавок (пластификаторов, стабилизатора и т.д.)

Свойства и преимущества: высококачественная эмаль для фасадных работ по бетонным, кирпичным, керамическим или оштукатуренным поверхностям. Преимуществами органорастворимых фасадных эмалей в сравнении с водно -дисперсионными красками являются: длительный срок службы покрытия (10лет), устойчивость к загрязнению, действию ультрафиолетовых лучей, химическим веществам и возможностью завершения малярных работ в холодное время года. Эмаль великолепно зарекомендовала себя при нанесении на старые покрытия любого типа или обработки.  Частицы  применяемого связующего в эмали «Фаворит-Фасад» - смолы PLIOLITE намного меньше размера частиц  водно-дисперсионных красок (1\100 мкм в диаметре). Это позволяет эмали хорошо проникать вглубь основания по сравнению с водно-дисперсионными красками, что особенно важно при окраске  незагрунтованной  или  мелованной поверхности. При окраске фасадов зданий водно-дисперсионными красками мелованные покрытия необходимо тщательно очищать, а при окраске эмалью «Фаворит-Фасад» достаточно сухого обеспыливания поверхности.

Эмаль отвечает двум противоречащим требованиям - создает барьер для проникновения дождевой воды под покрытие и позволяет скопившейся внутри здания влаге выходить наружу благодаря капиллярным свойствам пленки (без образования пузырей и ухудшения адгезии)

Применение: поверхность очищают от отслоившейся старой краски, грязи, мела и обрабатывают акриловым грунтом «Фаворит-Грунт». Эмаль перемешивают до получения однородной массы и при необходимости разбавляют уайт - спиритом (или уайт - спиритом с сольвентом в соотношении 1:1) от 5 до 25% от общей массы в зависимости от метода нанесения и поглотительной способности основания. Разбавление эмали при первой окраске дает хорошее проникновение ее в глубину поверхности, что обеспечивает отличную адгезию и укрепление основания.  Эмаль наносят в два слоя в любое время года методом  распыления, валиком или кистью при температуре окружающей среды от минус 15 до 35 0С. При нанесении эмали методом распыления ее разбавляют до рабочей вязкости - 30 секунд (по ВЗ-4). Время высыхания каждого слоя эмали не более двух часов. При снижении температуры окружающей среды, время высыхания увеличивается.

Свежие бетон или штукатурку допускается красить после 3-4 недель кондиционирования, а свежие асбестоцементные основания после трех месяцев. Эмаль (база А с двуокисью титана) тонируется в светлые тона, (база С – прозрачная) тонируется в темные тона.  Рекомендуется тонировать эмаль пигментными пастами системы тонирования CPS Color или других систем  тонирования.

- Фасовка:  ведра металлические: 3 кг; 11 кг; бачок металлический 50 кг

- Физико-химические показатели «Фаворит-Фасад»

|  | База А | База С |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки эмали | белый | прозрачный |
| - Внешний вид пленки | ровная, однородная |  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 2 | 2 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, | 60-72 | 52-64 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 18-22°С, ч, не менее | 100 | 100 |
| Расход краски на однослойное покрытие, г/м2 | 150-180 | 150-180 |
| Условная вязкость по ВЗ-6, с | Не менее 35 | Не менее 15 |
| Укрывистость, г/м2, не более | 110 | --- |

* - при нанесеиии неразбавленной эмали и в зависимости от пористости поверхности расход эмали может увеличиваться.

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и

действия влаги. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Эмаль не замерзает.

ОГНЕОПАСНО!

Срок хранения:  24 месяца.

###### Эмаль «Панцирь»

для крыш из металла, оцинкованного железа и шифера на основе акрилстирольных смол (органорастворимая)

ТУ У 24.3-21649420.033-2002

Состав:  представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилстирольных смол Pliolite с введением различных добавок.

Свойства: для окраски крыш из черного, цветного металла, оцинкованного железа или шифера (асбоцемента), а также металлических конструкций мостов, строений, сельскохозяйственной техники, опор линий электропередач, транспортных средств и иных металлических конструкций. Эмаль содержит фосфат цинка, что позволяет использовать ее как антикоррозионное покрытие для металлических крыш вследствие создания на поверхности защитной пленки, а также для покрытия оцинкованного железа вследствие высокой адгезии к цинку. При использовании эмали для покрытия шифера и цоколей зданий важную роль играют защитные свойства акрил-стирольных смол – водостойкость, паропроницаемость и атмосферостойкость. Покрытие набирает эксплуатационные свойства через 2-3 суток.

Применение: поверхность очищают от грязи, пыли, отслоившейся старой краски, других загрязнений и покрывают: металл - грунтовкой «МеталЛюкс», шифер –разбавленной до 10-15% эмалью «Панцирь» или грунтовкой «Фаворит-Грунт». Эмаль тщательно перемешивают до образования однородной массы, разбавляют уайт-спиритом (или смесью уайт-спирита с сольвентом в соотношении 1:1) от 5 до 15% в зависимости от метода нанесения. При нанесении методом распыления эмаль разбавляют до рабочей вязкости 30 сек (при 20С по ВЗ-4). Наносят в два-три слоя в любое время года при температуре окружающей среды от минус 5 до 40°С методом распыления, валиком или кистью. Торцы шифера окрашивать обязательно!

Время высыхания каждого слоя до степени 3 при температуре 18-22°С не более двух часов. При понижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Расход на однослойное покрытие 80-100 г/м2. В зависимости от подложки и метода нанесения расход может быть большим.

Фасовка: ведра металлические 11 кг, бачок металлический 40 кг.

Цвет: красно –коричневый, зеленый, мокрый асфальт, синий, бордо

- Физико-химические показатели

| Внешний вид пленки | После высыхания должна быть ровной и однородной |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-58 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 2 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±2) ºС, с | 50-120 |
| Твердость пленки по ТМЛ 2124, не менее | 0,15 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 110 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и нагревания. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не замерзает. Беречь от огня!

Срок хранения:  24 месяца

- Лак нитроцеллюлозный мебельный

НЦ–218 ХИМРЕЗЕРВ  (глянцевый)

ТУ У 24.3-21649420-006:2005

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Применение: для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения (с последующей полировкой или без нее).

Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается до влажности не более 10%, зачищается шлифовальной шкуркой до шероховатости 16 мкм и очищается от пыли. Лак НЦ-218 ХИМРЕЗЕРВ наносится на поверхность изделий методом пневматического распыления или наливом, а также допускается нанесение кистью или тампоном. При необходимости лак разбавляется растворителями марок 646, 647 . Запрещается использование растворителей, содержащих уайт-спирит или сольвент! Расход лака на однослойное покрытие 90-130 г/м2. Лак наносят в 2-4 слоя с промежуточной  сушкой в течение 1 часа  при  комнатной температуре,  время окончательного высыхания до складирования 24 часа. При хранении допускается снижение вязкости лака при соответствии всех остальных показателей требованиям ТУ.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;  2,0 кг;

барабаны металлические – 36 кг.

- Физико-химические показатели

| - Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| - Внешний вид лака | Прозрачный или полупрозрачный однородный раствор. |
| Внешний вид пленки | Ровная глянцевая поверхность без пятен, пузырей, механических включений. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 22 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла (4±0.015) мм, с, не менее | 40 |
| Время высыхания лака при температуре (20±2)°С, до степени 3, ч, не более | 0,7 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 15 |
| Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 типа ТМЛ | 0,5 0,3 |
| Блеск пленки по прибору ФБ-2, %, не менее | 60 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Окрасочные работы производить в проветриваемом помещении, для защиты рук применять резиновые перчатки.    Беречь от огня.

Срок хранения:  12 месяцев.

- Лак нитроцеллюлозный мебельный

НЦ–243 ХИМРЕЗЕРВ (матовый)

ТУ У 24.3-21649420-006:2005

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Применение: для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

Перед нанесением лака деревянную поверхность предварительно шлифуют до шероховатости не более 16 мкм и очищают от пыли. При необходимости лак разбавляют растворителем 646 или 647. Запрещается использовать растворители, содержащие уайт-спирит или сольвент! Лак наносят наливом, распылением, кистью, валиком или тампоном в 2-4 слоя с промежуточной сушкой при температуре 18-220С в течение 1 часа, тщательным шлифованием поверхности и очисткой от пыли. Время окончательного высыхания лака до складирования при температуре 18-220С -24 часа.

Расход лака на однослойное покрытие 90-130 г/м2 . Влажность поверхности должна быть не более 10%. При хранении допускается снижение вязкости лака при соответствии всех остальных показателей требованиям ТУ.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;  2,0 кг.

барабаны металлические – 36 кг.

- Физико-химические показатели

| - Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| - Внешний вид лака | полупрозрачный однородный раствор |
| Внешний вид пленки | Ровная матовая поверхность, без пятен, пузырей, механических включений. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 22 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла (4±0.015) мм, с, не менее | 40 |
| Время высыхания лака при темпера-туре (20±2)°С, до степени 3, ч, не более | 0,7 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 10 |
| Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 типа ТМЛ | 0.4 0.24 |
| Блеск пленки по прибору ФБ-2, %, не более | 30 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Работы производить в проветриваемом помещении,  для защиты рук применять резиновые перчатки.   Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

## «Лак АлкидДрев»

## ТУ У 24.3-21649420.035-2002

Состав: раствор алкидной смолы в уайт спирите с добавлением сиккатива.

Применение: для покраски древянных (кроме пола) поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях  и внутри  помещения.

Деревянную поверхность предварительно шлифуют и очищают от пыли. Лак тщательно перемешивают, при необходимости, разбавляют уайт-спиритом или смесью уайт-спирита со скипидаром в соотношении 1:1. Лак наносят методом распыления или кистью в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя лака при температуре 18-220С –

24 часа, при понижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Расход лака на однослойное покрытие 70-100 г/м2.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;1,9 кг; ведро металлическое 17 кг;

барабаны металлические – 35 кг.

# Физико-химические показатели

| Внешний вид пленки лака | Однородная прозрачная пленка без посторонних включений |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20ºС, с, не менее | 50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-56 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20ºС, ч, не менее | 8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не меньше | 24 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. Работы производить в проветриваемом помещении,  для защиты рук применять резиновые перчатки.

Беречь от огня!

Срок хранения 18 месяцев.

Краска «ШОССЕ»

для разметки дорог (органорастворимая)

ТУ У 24.3.21649420.036-2002

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы с добавлением растворителя  и функциональных добавок (пластификатора, стабилизатора)

Применение: для разметки проезжей части автомобильных дорог, аэродромов и других асфальто- битумных или бетонных покрытий. Характеризуется стойкостью к истиранию, воде и соляным растворам.

Поверхность по возможности максимально очищают от пыли, жира, технических масел и других загрязнений. Краску перемешивают до получения однородной массы и наносят методом пневматического распыления, валиком, кистью или специальным механизированным способом  на сухую поверхность при температуре от 5 до 350С и относительной влажности воздуха не более 80%. Средства механизации тщательно промывают смесью толуола с ацетоном (в соотношении 1:1), или смесью бензина с ацетоном в том же соотношении.

При нанесении краски методом пневматического распыления ее разбавляют до рабочей вязкости смесью толуола (или растворителя 646) с ацетоном в соотношении 1:1 в количестве не более 15% от общей массы. Время высыхания до степени 3 слоя краски толщиной 100-150 мкм при температуре 18-220С пятнадцать-двадцать пять минут, при понижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Упаковка:  барабаны металлические:25 кг; 50 кг.

# Физико-химические показатели

|  | По ТУ | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | Белый | Белый |
| - Внешний вид пленки краски | Шероховатая, однородная, матовая поверхность |  |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 220 | 187,5 |
| Время высыхания при температуре 18-22°С, до степени 3, мокрой пленки толщиной 100-150 мкм, не более, мин | 25 | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 68 | 71,5 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 18-22°С, ч, не менее | 72 | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl при температуре 18-22°С, ч, не менее | 72 | 72 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не менее | 1,4 | 1,49 |
| Расход (покрытие 600-700 мкм мокрой пленки), г/м2 | 500-700 | 500-700 |
| Коэффициент износостойкости | 0,62 | 0,62 |

Краска «Шоссе»  в 2006 г. получила  положительное заключение ГосдорНИИ  на соответсвие требованиям к материалам, применяемым для разметки проезжей части автомобильных дороги, и  прошла сертификацию в «УКРДОР`ЯКІСТЬ” .

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре, в сухих помещениях при температуре не более 300С, беречь от влияния прямых солнечных лучей действия влаги и тепла.

Срок хранения:  6 месяцев.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ

ПЕНТАФТАЛЕВАЯ

Шелковисто-глянцевая

ТУ У  24.3-24712930-016:2005

### Красно-коричневая

Состав: суспензия пигментов в  пентафталевом  лаке с добавлением растворителя, сиккатива и других добавок.

Применение: для грунтования и окраски металлических  поверхностей, эксплуатируемых при атмосферных условиях и внутри помещений.

Изготовлена на пентафталевом лаке.  Сочетает свойства грунтовки ГФ-021 и эмали ПФ-115. Отличается:

от ґрунтовки ГФ-021- повышенным содержанием пленкообразующего, повышенным блеском,

от эмали ПФ-115- увеличенной стойкостью к статическому воздействию воды и 3 % раствору NaCL ( водостойкостью и химстойкостью)-24 часа ( в эмали ПФ-115 –2 часа), уменьшенным времени сушки- 12 часов.

Характеризуется высокой адгезией, твердостью, повышенной  химической  и водостойкостью.

Подготовка поверхности и нанесение: поверхность очищают от грязи, пыли, жира, окалины, ржавчины и других загрязнений. Удаляют отслоившиеся или потрескавшиеся слои, поверхность при необходимости шлифуют с последующим удалением пыли и обрабатывают алкидной шпатлевкой.

Грунт-эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом. Наносят в два- три слоя на сухую и чистую поверхность методом пневматического распыления, валиком или кистью.

При нанесении грунт-эмали методом пневматического распыления, ее разбавляют уайт-спиритом до рабочей вязкости.

Цвет :  красно-коричневый ,  покрытие шелковисто-глянцевое

Фасовка: банки металлические 0,9 кг, 2,8 кг, барабан металлический 50 кг.

Срок хранени: 12 месяцев

# Физико-химические показатели

| #### Наименование показателей | Значения Факт. |
| --- | --- |
| #### Цвет пленки | Красно-коричневый |
| Время высыхания (до степени 3), при температуре 18-22°С, ч, не более | 12 |
| Массовая доля нелетучих веществ,%,не менее: | 68,9 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 20 оС, с , не менее | 85 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (А), у.е., не менее | 0,21 |
| Блеск покрытия, % | 33 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Адгезия, баллы | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч |  |
| Воды | 24 |
| 3 % соли | 24 |
| Стойкость пленки к действию нитроэмали | Не выдерживает |

ГРУНТОВКА

антикоррозионная  быстросохнущая

ТУ У  24.3-24712930-010-2004

Состав: суспензия пигментов в быстросохнущем алкидном   лаке с добавлением растворителя, сиккатива и других добавок.

Применение: для грунтования металлических  поверхностей, эксплуатируемых при атмосферных условиях и внутри помещений.

Характеризуется высокой адгезией, твердостью, повышенной масло- и водостойкостью. Содержит фосфат цинка, что придает грунтовке высокие антикоррозионные свойства.

Применение быстросохнущего алкидного лака в составе грунтовки   обеспечивает ее   высыхания    до  2  часов (   степень 3).

Подготовка поверхности: поверхность очищают от грязи, пыли, жира, окалины, ржавчины и других загрязнений. Удаляют отслоившиеся или потрескавшиеся слои, поверхность при необходимости шлифуют с последующим удалением пыли и обрабатывают алкидной шпатлевкой.

Грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом. Наносят в один-два слоя на сухую и чистую поверхность методом пневматического распыления, валиком или кистью.

При нанесении грунтовки методом пневматического распыления, ее разбавляют уайт-сиритом до рабочей вязкости.

Цвет :  серый

Фасовка: банки металлические 1 кг, барабаны металлические 50 кг.

Срок хранения 18 месяцев

# Физико-химические показатели

| #### Наименование показателей | Значения по ТУ | Фактически |
| --- | --- | --- |
| #### Цвет пленки | Светло-серая | Светло серая |
| Время высыхания (до степени 3), при температуре 18-22°С, ч, не более | 2 | 45 мин |
| Массовая доля нелетучих веществ,%,не менее: | 50 |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 20 оС, с , не менее | 60 | 62,9 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (А), у.е., не менее | 0,2 | 0,24 через 24 ч 0,36 через 1 неделю |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| Адгезия, баллы | 1 | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см | 50 | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч |  |  |
| Воды Трансформаторного масла | 48 48 | 96 96 |
| 3 % соли | 48 | 96 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 | 40 |
| Расход грунтовки, г/м2 | 100-180 | 100-189 |

Лабораторией   проверена совместимость  с различными типами покрытий . Данные приведены в таблице.

| Совместимость ґрунтовки с ЛКМ- покрытие поверх грунтовки: | Фактич. результат |
| --- | --- |
| Нитроэмали | Не выдерживает, подрывает |
| Эмали ХВ 785 | Не выдерживает, подрывает |
| Эмали АС-182 | Выдерживает |
| “Эмаль “Универсал” ускоренной сушки | Выдерживает |
| Эмаль ПФ-115 | Выдерживает |

Адгезия грунтовки антикоррозионной к стали, алюминию- 1 балл, к оцинкованному металлу – 3 балла.

Поэтому, для оцинкованного металла лучше принять специальные грунтовки-грунт «Металлюкс» и другие.

«УНИВЕРСАЛ»

высокачественная алкидная эмаль

ТУ У 24.3-24712930-010-2004

Состав: суспензия пигментов в быстросохнущем алкидном   лаке с добавлением растворителя, сиккатива и других добавок.

Применение: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых при атмосферных условиях и внутри помещений..

Для производства эмали используются только высококачественные зарубежные материалы и специальные добавки, которые придают эмали хорошие реологические и декоративные  свойства .

По своим декоративным и защитным  свойствам аналогична  эмалям ускоренной сушки производства известных фирм Германии и Финляндии.

Эмаль «Универсал» обладает улучшенными показателями по отношению к эмали ПФ-115: уменьшенным временем высыхания-8-12 часов, высоким блеском, повышенной светостойкостью и белизной (для ярко-белой), отличной адгезией, твердостью, прочностью, хорошей кроющей способностью; высокой коррозионной, водо- и атмосферостойкостью.

Подготовка поверхности: поверхность очищают от грязи, пыли, жира, окалины, ржавчины и других загрязнений. Удаляют отслоившиеся и/или потрескавшиеся слои, поверхность при необходимости шлифуют с последующим удалением пыли и обрабатывают алкидной шпатлевкой и алкидным грунтом (глифталевым или алкидным).

Эмаль тщательно перемешивают  и при необходимости разбавляют уайт-спиритом . Наносят в один-два слоя на сухую и чистую поверхность методом пневматического распыления, валиком или кистью.

При нанесении эмали методом пневматического распыления, ее разбавляют уайт-спиритом до рабочей вязкости.

Цвет: ярко-белый на импортной двуокиси титана, черный.

цвет по каталогу RAL -голубой 5015, синий  5005, серо-белый 7035, серый 7040, 7004; темно-серый 7015, ,  зеленый 6029, лимонный 1016, желтый 1003,красный 3001, коричневый 8028,  бежевый 1001 или тонируется  пастами для алкидных эмалей в различные цвета и оттенки по RAL.

# Физико-химические показатели

| #### Показатели эмали | Ярко-белой | Остальных цветов |
| --- | --- | --- |
| Время высыхания (до степени 3), при температуре 18-22°С, ч, не более | 12 | 9 |
| Массовая доля нелетучих веществ,%,не более: | 65 |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 20 оС, с , не менее | 70 | 70 |
| Блеск пленки,%, не менее: | 60 | 60 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (А), у.е., не менее Нарастание твердости в течение 7 дней | 0,2 |  |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |
| Адгезия, баллы | 1 |  |
| Прочность пленки при ударе, см | 50 |  |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 100 |  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч |  |  |
| воды | 24 |  |
| трансформаторного масла | 48 |  |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |  |
| Расход эмали, г/м2 | 100-180 |  |

Эмаль обладает тиксотропными свойствами.

Условия хранения и меры предосторожности:

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо проветрить помещение. Эмаль  хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от влияния прямых солнечных лучей и влаги. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня.

Фасовка:  банки металлические: 1 кг, барабан

## Гарантийный срок хранения: 18 месяцев

Фасовка: банки металлические 1 кг, ведра металлические 50 кг.

ГРУНТОВКА

алкидная   антикоррозионная  быстросохнущая “Универсал”

ТУ У  24.3-24712930-010-2004

Красно-коричневая

Состав: суспензия пигментов в глифталевом   лаке с добавлением растворителя, фосфата цинка ,сиккатива и других добавок.

Применение: для грунтования металлических  поверхностей, эксплуатируемых при атмосферных условиях и внутри помещений.

Изготовлена на глифталевом лаке, как и ґрунтовка ГФ-021. Отличается от ґрунтовки ГФ-021 повышенным содержанием пленкообразующего и наличием в составе фосфата цинка, придающему грунтовке антикоррозионные свойства. Характеризуется высокой адгезией, твердостью, повышенной  химической  и водостойкостью.

Подготовка поверхности: поверхность очищают от грязи, пыли, жира, окалины, ржавчины и других загрязнений. Удаляют отслоившиеся или потрескавшиеся слои, поверхность при необходимости шлифуют с последующим удалением пыли и обрабатывают алкидной шпатлевкой.

Грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом. Наносят в один-два слоя на сухую и чистую поверхность методом пневматического распыления, валиком или кистью.

При нанесении грунтовки методом пневматического распыления, ее разбавляют уайт-спиритом до рабочей вязкости.

Цвет :  красно-коричневый  .

Фасовкаа: барабаны металлические 50 кг.

# Физико-химические показатели

| #### Наименование показателей | Значения по ТУ |
| --- | --- |
| #### Цвет пленки | Красно-коричневый |
| Время высыхания (до степени 3), при температуре 18-22°С, ч, не более При температуре 105+5 , мин, не более | 2 35 |
| Массовая доля нелетучих веществ,%,не менее: | 50 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при 20 оС, с , не менее | 60 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 (А), у.е., не менее | 0,2 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Адгезия, баллы | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию, ч |  |
| Воды | 48 |
| 3 % соли | 48 |

Лабораторией   проверена совместимость  с различными типами покрытий . Данные приведены в таблице.

| Совместимость ґрунтовки с ЛКМ- покрытие поверх грунтовки: | Фактич. результат |
| --- | --- |
| Нитроэмали | Не выдерживает, подрывает |
| Эмали ХВ 785 | Не выдерживает, подрывает |
| Эмали АС-182 | Выдерживает |
| “Эмаль “Универсал” ускоренной сушки | Выдерживает |
| Эмаль ПФ-115 | Выдерживает |
| Эмаль “МеталЛюкс”- через 2 часа и 24 часа | Выдерживает |
| Эмаль”Панцирь”через 2 часа, 6 часов и 24 часа | Выдерживает |

Адгезия грунтовки антикоррозионной к стали, алюминию- 1 балл, к оцинкованному металлу – 3 балла.

Поэтому, для оцинкованного металла лучше принять специальные грунтовки-грунт «Металлюкс» и другие.

# «Лазурь Био»

# Пропитка  алкидная для  защиты древесины

# ТУ  У 24.3-24712930-005-2004

Состав: раствор алкидного лака в уайт-спирите   с добавками сиккатива и высокоэффективного фунгицида фирмы " Troy" (США).

Применение:  для защиты всех пород  древесины от плесени, синевы, грибков, насекомых. Пропитка применяется для внешних  работ.

Свойства: защищает древесину, не подвергающуюся нагрузкам и не имеюшую контакта с землей, от гниения , синевы , грибков, насекомых, погодостойкая, хорошо защищает от УФ-излучения, оставляет открытые поры, проста при выполнении ремонтных работ.

Способ применения: Перед применением пропитку тщательно перемешать. Пропитка готова к применению и не требует разбавления.
Поверхность перед нанесением пропитки должна быть сухой, тщательно отшлифована наждачной шкуркой и очищена от пыли. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очищают тканью, смоченной в уайт-спирите. Не рекомендуется наносить на ранее окрашенные другими материалами поверхности.
Пропитку наносят при относительной влажности воздуха не более 80% кистью, валиком, тампоном или методом распыления, равномерно распределяя материал вдоль волокон. Особенно тщательно следует загрунтовать торцы бревен и досок, поверхности возле гвоздей  и болтов. Через 5-10 минут излишки состава удаляют сухим тампоном. Пропитку наносят одним-двумя слоями. Время высыхания 1 слоя до 12 часов, последующих не менее 24 часов. Для декоративной отделки древесины наносят 1-2 слоя алкидной лазури, для  защиты древесины от УФ излучения  обязательно наносят бесцветные  алкидные лаки.

| Физико-химические показатели |  |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 10-16 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 6,5-10 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° на стеклянной пластине, ч, не более | 24 |

Расход: 90-160 г/м2  на однослойное покрытие  в  зависимости от влажности и структуры древесины, а также качества обработки.

Рекомендации: Пропитку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение в течение 1 суток. Для защиты рук применить резиновые перчатки. Беречь от огня!

Фасовка: канистры металлические 0,7 кг, 1,7 кг

# Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

### «Лазурь алкидная»

### для  тонирования древесины

### ТУ  У 24.3-24712930-005-2004

Состав: Суспензия микронизированных пигментов фирмы «BASF» в алкидном лаке с введением специальных добавок.

Применение: для окраски и тонирования всех пород древесины. Используется для внутреннего и внешнего  применения при отделке деревянных поверхностей домов, стен, окон, дверей.

Древесину, подвергающуюся атмосферным  воздействиям, не обходимо предварительно защитить от гниения, плесени, грибков, насекомых пропиткой с фунгицидом “Лазурь Био”

Свойства: лазурь готова к  нанесению и не требует разведения, погодостойкая, хорошо защищает от УФ-излучения, оставляет открытые поры, проста при выполнении ремонтных работ.

Цвет:  «сосна шотландская», «сосна», «махогон», «тик», «каштан», «олива светлая», «дуб», «дуб рустикал», «дуб рустикал темный», «палисандр», «черный».

Способ применения: Перед применением лазурь тщательно перемешать и профильтровать через 2-3 слоя марли.
Поверхность древесины  перед нанесением  должна быть сухой (влажность древесины не больше 15 %), тщательно отшлифована наждачной шкуркой, очищена от пыли и грязи, в случае необходимости защищена пропиткой с фунгицидом (при  проведении внешних работ).                                                                                                                                                                                                                                                  Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очищают тканью, смоченной в уайт-спирите.

Не наносить на ранее окрашенные другими материалами поверхности.
Лазурь  наносят в 1-3 слоя в зависимости от желаемого эффекта валиком, тампоном или методом распыления, равномерно распределяя материал вдоль волокон. Через 1-2 минуты  излишки состава промокают ветошью, сухим тампоном, поролоном до получения “чистого” тона. Время высыхания 1 слоя до 6 часов при 20 оС, последующих не менее 24 часов.

Примечание:  Окончательный цветовой тон зависит от породы древесины, качества шлифования, количества слоев лазури, метода нанесения и расхода  на слой, типа лака и его расхода на слой  при последующем лакировании. Поэтому, в каждом случае необходимо сделать пробное  нанесение лазури и пробную лакировку.

| Физико-химические показатели |  |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 10-15 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 19-25 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° на стеклянной пластине, ч, не более | 24 |

Расход: 100-160 г/м2  на однослойное покрытие  в  зависимости от влажности и структуры древесины, а также качества обработки. Расход в значительной степени определяется качеством подготовки поверхности.

Рекомендации: Пропитку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение в течение 1 суток. Для защиты рук применить резиновые перчатки. Отходы в канализацию не сливать! Беречь от огня!

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Фасовка: канистры металлические 0,7 кг, 1,7 кг

# «Нитролазурь»

# для окраски и тонирования древесины

# ТУ  У 24.3-24712930-012-2004

Состав: композиция на основе алкидной  смолы, нитроцеллюлозы и микронизированных пигментов в смеси органических растворителей.

Применение: для окраски и тонирования всех пород древесины с одновременным грунтованием в мебельной, деревообрабатывающей промышленности , а также для отделки деревянных изделий  в быту.

Древесину, подвергающуюся атмосферным  воздействиям, не обходимо предварительно защитить от гниения, плесени, грибков, насекомых пропиткой с фунгицидом “Лазурь Био”.

Для заключительной отделки поверхности древесины на нитробейц наносять алкидные, полиуретановые, нитроцеллюлозные и другие лаки.

Свойства: “Нитролазурь” готова к нанесению и не требует разведения. Тонирует древесину с одновременным грунтованием и порозаполнением.

Цвет: «сосна», «махогон», «тик», «орех», «олива», «дуб», «дуб рустикал».

Способ применения: Перед применением нитролазурь необходимо тщательно перемешать и профильтровать через 2-3 слоя марли.
Поверхность древесины  перед нанесением  должна быть сухой (влажность древесины не больше 15 %), тщательно отшлифована наждачной шкуркой, очищена от пыли и грязи, в случае необходимости защищена пропиткой с фунгицидом (при  проведении внешних работ). В промышленных условиях, чтобы получить хорошие результаты, рекомендуется произвести ступенчатую шлифовку древесины до получения шероховатости Rm max не менее 16мкм.                                                                                                                                                                                                                                                Нитролазурь  наносят в 1-3 слоя в зависимости от желаемого эффекта  методом распыления, валиком, тампоном, равномерно распределяя материал вдоль волокон.  Излишки состава промокают ветошью, сухим тампоном, поролоном до получения “чистого” тона. Время высыхания каждого слоя  при (18-22)оС не более 1 часа.

Нанесение  нитролазурей производится в обеспыленных помещениях при температуре воздуха 18-250С и относительной влажности 45-70%. Для мелкопористой древесины рекомендуется наносить  нитролазури распылением.

Завершающая отделка: лакирование прозрачными нитроцеллюлозными, полиуретановыми, алкидными лаками. При прозрачной тонирующей окраске возможны добавки нитролазурей к нитролакам.

Не наносить на ранее окрашенные другими материалами поверхности.

| Физико-химические показатели |  |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 10-15 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 10-15 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)° на стеклянной пластине, ч, не более | 1 |

Примечание: Окончательный цветовой тон зависит от породы древесины, шлифовки, цвета дерева, метода нанесения и расхода нитробейца на слой, типа лака при последующем лакировании и его расхода на слой. Достигаемые эффекты (например подчеркивание пор) зависят конкретно от отделки - нанесение слоя распылителем или тампоном (кистью), интенсивности распыления. В каждом случае следует произвести пробное окрашивание и пробную лакировку.

Расход: 80-120 г/м2  на однослойное покрытие  в  зависимости от влажности и структуры древесины, а также качества обработки. Расход в значительной степени определяется качеством подготовки поверхности.

Рекомендации: «Нитролазурь» хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение в течение 1 суток. Для защиты рук применить резиновые перчатки. Отходы в канализацию не сливать! Беречь от огня!

Гарантийный срок хранения: 8 месяцев

Фасовка: канистры металлические 0,7 кг, 1,7 кг

- Универсальные пигментные пасты (препарации)

- с высокой концентрацией пигмента

Состав: светостойкие органические и неорганические пигменты в водном растворе полигликолей с  введением вспомогательных добавок.

Свойства:

- не содержат связующих веществ

- высокая концентрация минеральных и органических пигментов

- атмосферостойкость: соответствует DIN 54001 (по V-бальной шкале)

- светопрочность: соответствует DIN 53235 (по VIII-бальной шкале)

- способность смешиваться между собой (по цветам) в различных соотношениях

- высокая диффузия

- растворимость водой

- совместимость со строительными лакокрасочными материалами на базе любого вида полимерных дисперсий и алкидных основ.

Пасты непригодны для силикатных и дисперсионно-силикатных красок из-за высокого щелочного показателя краски.

Применение: для тонирования готовых водно-дисперсионных красок, алкидных эмалей, лаков и декоративных штукатурок (на водной основе) в различные цвета.

Продукты, предназначенные для тонирования, перемешивают до получения однородной массы. Процентное содержание пасты не должно превышать 7-7,5% от общей массы тонируемого продукта.  Превышение максимального значения пасты приводит к изменению свойств продукта, замедлению высыхания покрытия.

Точный подбор тона водно-дисперсионных красок производят по таблице тонирования водно-дисперсионных красок . Например, для тонирования 1-го кг водно-дисперсионной акриловой краски «Фасад» в синий насыщенный цвет (С3), содержание пасты согласно вышеупомянутой таблице составляет 3%, т.е.  30г пигментной пасты Blue B2G30 на 1кг краски. При тонировании краски в светло-голубой тон (С8) содержание пасты  составляет 0,1%, т.е. 1г пасты Blue B2G30 на 1кг краски.

Подбор тона можно производить и без таблицы тонирования, переходя от весового метода к объёмному (дозировка шприцом).     Выбираем тон краски:       насыщенный                  3-7%,средней насыщености  0,5-2% , светлый (пастэльный)   0,01-0,1%

Подбор тона краски можно производить и опытным путем. При любом подборе тона рекомендуем нанести затонированный продукт на пробную поверхность и после  полного высыхания образца сравнить с выбранным эталоном цвета. Для увеличения насыщенности тона краски необходимо добавить пигментную пасту и перемешать до достижения однородости цвета. Не рекомендуем перемешивать водно-дисперсионные краски с высокой скоростью, так как происходит разрушение полимерной структуры. Перемешивание красок производить со скоростью до 80 об/мин.

Во избежание образования пятен и неоднородностей цвета, краску наносят равномерно, распределяя по поверхности согласно способу нанесения краски. Для фасадных красок рекомендуются пасты с максимальными показателями светопрочности – 8 баллов и атмосферостойкости – 5 баллов.

Фасовка: флаконы полимерные – 50 мл.

# Физико-химические показатели

| - № | - Наименование паст | ## Цвет | Плотность при 20±2 0С, г/см3 | Концентра-ция пигмента в пасте, % | Светопроч-ность, баллы | Атмосферо-стойкость, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Yellow 4GX | Желтый | 1.2 | 42 | 7 | 3-4 |
|  | - Red GG | Оранжевый | 1.2 | 40 | 6-7 | 3 |
|  | - Red FGR | Красный | 1.1 | 25 | 7 | 3 |
|  | Violet RL 30 | Фиолетовый | 1.15 | 20 | 7-8 | 4-5 |
|  | Blue B2G 30 | Синий | 1.1 | 30 | 8 | 5 |
|  | Green GG 30 | Зеленый | 1.35 | 45 | 8 | 5 |
|  | Black GR 30 | Черный | 1.25 | 35 | 8 | 5 |
|  | Oxide Yellow R 31 | Бежевый | 1.85 | 60 | 8 | 5 |
|  | Oxide Red B 30 | Коричневый | 2.3 | 70 | 8 | 5 |

Условия хранения:

Колеровочные работы производить при температуре не ниже 8°С и влажности воздуха не выше 80%.

Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, влаги и замерзания. Негорючие.

Срок хранения:  12 месяцев.

«МАСТЕР - ФЛЕКС»

ТУ У 24.6-34099990-007:2006

клей акриловый для ковровых

покрытий и линолеума

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водно-акриловой дисперсии с добавлением органических и неорганических вспомогательных добавок.

Применение: для приклеивания эластичных и тканевых напольных материалов: ПВХ, линолеума и ковровых покрытий на различные виды базовой поверхности  (бетонные, цементные и другие полы). Базовая поверхность должна быть: ровной, сухой, чистой, прочной, без трещин и повреждений. Клей тщательно перемешивают до получения однородной массы, а при наличии на поверхности пленки, последнюю удаляют. Для выравнивания и просушивания эластичных  покрытий (ПВХ, линолеума) их раскладывают и оставляют на 10-20 часов. В зависимости от различной структуры (основы) покрытия выбирают тип зубчатого шпателя (А3, В1, В2) и равномерно наносят клей на пол, выдерживая от 5 до 15 минут (в зависимости от влагопроницаемости покрытия). Затем покрытие укладывают на еще непросохший от клея пол,  тщательно прижимают и разглаживают (например валиком) для равномерного распределения покрытия. При необходимости  через 10-20 минут края покрытия прижимают к полу. Укладывая покрытие следят, чтобы под ним не оставалось пузырьков воздуха и не было деформации швов. Время, в течение которого  покрытие сдвигают или перемещают при неправильном наклеивании (открытое время), составляет 40-45 минут. Укладку покрытия выполняют при температуре не ниже 10-150С и относительной влажности воздуха не выше 80%. В связи с разнообразием материалов и различными условиями работы рекомендуется перед началом работы выполнить пробное наклеивание. Интенсивное  использование покрытия возможно после 48 -72 часов выдержки.

Сварку ПВХ покрытия производят не ранее чем через 24 часа.

Упаковка:   ведра полиэтиленовые - 4.2 кг.

# Физико-химические показатели

| - Внешний вид | Однородная пастообразная масса без комков и посторонних включений |
| --- | --- |
| - Внешний вид пленки | Ровная, однородная поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |
| Предел прочности на отрыв, МПа, не менее: безосновного линолеума с бетоном ковролина с бетоном | 0,7 0,4 |
| Плотность, г/см3 | 1,3-1,6 |
| Расход клея, г/м2 | 250-550 |
| Открытое время, мин. | 40-45 |

Преимущества:

- Отличная смачиваемость.

- Хорошая адгезия к различным покрытиям.

- Хорошая прочность, теплостойкость и стойкость к механическим воздействиям.

- Высокая устойчивость клеевых швов к механическим нагрузкам (мебельным опорам и т.п.)

- Хорошая эластичность клеевого покрытия.

- Одностороннее нанесение (на базовую поверхность).

- Легкое нанесение и экономичное распределение клея благодаря кремообразной консистенции.

Условия хранения и меры предосторожности:

Клей хранить в герметично закрытой таре при температуре выше 10°С.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и замерзания. Клей не горюч.

Срок хранения: 18 месяцев

«ГРУНТ»

ТУ У 24.3-34099990-023:2007

- водно-дисперсионный акриловый

- (глубокого проникновения)

Состав: представляет собой раствор акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Назначение: для укрепления ранее неокрашенных бетонных, кирпичных, гипсовых и предварительно зашпатлеванных деревянных поверхностей перед нанесением на грунт водно-дисперсионных красок, клеев, декоративных масс или грунтования основы под керамическую плитку. Грунт хорошо проникает в глубину материала, укрепляя его структуру, имеет высокую адгезию, защитные свойства, способствует равномерному нанесению и уменьшению расхода водно -дисперсионных красок.

Применение: Поверхность очищают от старой краски,  пыли, жира и других загрязнений. Грунт перемешивают до получения однородной массы и наносят в один-два слоя на сухую поверхность при температуре не  ниже 5°С методом распыления, валиком или кистью. На впитывающие поверхности рекомендуется наносить два слоя грунта. Второй слой разрешается наносить  на влажную поверхность.

Время высыхания каждого слоя грунта при температуре 18-22°С не более 40 минут. При уменьшении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Расход грунта 150-200 г/м2 в зависимости от свойств поверхности.

Фасовка:  канистры полиэтиленовые: 5 кг, 10 кг.

- Физико-химические показатели

| - Цвет пленки | Полупрозрачный |
| --- | --- |
| - Внешний вид пленки | Ровная прозрачная поверхность |
| Время высыхания первого слоя джо степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 0,6 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не более | 0,9 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, не более | 10 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше 5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания.

Экологически чистая, негорючая.

Срок хранения:  12 месяцев.

«Грунт Био»

ВД акриловый грунт с антисептической добавкой

ТУ У 24.3-24712930.004-2005

Состав: Готовый к применению грунт представляет собой  раствор   акриловой дисперсии с добавками противогрибковых и противоплесневых соединений.

Назначение: для защиты от гнили, плесени, синевы и насекомых перед началом грунтовочных, покрасочных работ или оклейки обоями деревянных конструкций ( стены, полы, потолки, двери, балконные ограждения, заборы) ,  внутренних и наружных поверхностей кровли, бетона, кирпича, штукатурки, асбестоцементных и гипсокартонных плит, а  также для обработки поверхностей, пораженных плесенью, грибками . Применяется внутри и снаружи зданий.

Свойства:

Внешний вид покрытия- чистое, без механических примесей.

Массовая доля нелетучих веществ  - не меньше 7 %;

Время высыхания до степени 3 ( 20 +2)С- не более 45 мин.

Грунт глубоко проникает в подложку, предохраняет от появления плесени, грибков, лишайников на поверхностях, эксплуатируемых в сырых и старых помещениях,

Применение:

Поверхность очищают от старой краски, грязи, пыли и жира. Грунт перемешивают. При обработке пораженной поверхности – удаляют наслоения плесени шпателем, жесткой щеткой,  поверхность размывают и просушивают.

Состав уничтожает плесень, но не убирает последствия ее жизнедеятельности- серо-черный налет на пораженной поверхности. Для устранения налета можно использовать отбеливатели или хлорсордержащие средства.

Грунт наносят  перед началом покрасочных работ или оклейки обоями в один-два слоя на сухую поверхность при температуре не ниже 5о С методом распыления, валиком, кистью. На впитывающие поверхности рекомендуется наносить 2 слоя грунта.

Второй слой можно наносить на влажную поверхность.

Время высыхания каждого слоя «Грунта Био» не более 45 мин. Расход грунта на однослойное покрытие 150-200 г/м2 в зависимости от свойств  подложки.

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше 5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания.

Экологически чистая, негорючая.

Срок хранения:  12 месяцев.

Фасовка : канистры полиэтиленовые 5 л, 10 л,

бочка полипропиленовая 50 л.

«ДЕКОР ПЛЮС»

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

краска водно-дисперсионная акриловая

База А (белая)  База С (прозрачная)

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Назначение: для внутренних работ по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим пористым поверхностям, а также для обоев, предназначенных для покраски. Благодаря хорошей паропроницаемости краска используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Применение: Поверхность  очищают от старой краски, пыли и жира. Поверхность, покрытую мелом или старой краской (которая  плохо держится), -  полностью удаляют. Старое покрытие промывают раствором моющего средства, смывают водой и просушивают. Для улучшения адгезии, увеличения срока службы покрытия и экономии краски поверхность обрабатывают грунтовкой «Грунт» или «Грунт Био». Краска  готова к применению, при необходимости допускается разбавление  водой до 15% от общей массы.

Краску  перемешивают до получения однородной массы и наносят в два слоя при температуре не ниже 8°С на сухую  поверхность методом распыления, валиком или кистью с промежуточной сушкой каждого слоя при температуре 18-22°С не более одного часа. С уменьшением температуры окружающей среды время высыхания увеличивается. Краска - база А (с двуокисью титана) тонируется в светлые тона, а база С – (прозрачная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования СPS Color или других систем тонирования.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг; 4,5 кг, 14 кг ( база А белая).

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | белый | бесцветный |  |
| - Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 1 | 1 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 57 | 48 |  |
| Расход краски на однослойное покрытие, г/м2, при нанесении валиком при нанесении распылением | 120-150 150-200 |  |  |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3не менее | 1,5 |  | 1,2 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 180 |  | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С.  Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания. При отстаивании на поверхности краски жидкости краску следует хорошо перемешать Экологтчески чистая, негорючая.

Срок хранения:  12 месяцев

«ЮНИВЕРС»

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

краска водно-дисперсионная акриловая

для наружных и внутренних  работ

База А (белая)  База С (прозрачная)

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок

Назначение:  для внутренних работ по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим поверхностям (кроме пола), а также для обоев предназначенных к покраске (Возможно применение для неответственных наружных работ).

Применение: Поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли, жира, промывают водным раствором моющих средств, смывают водой и просушивают. Перед применением краски поверхность покрывают акриловым грунтом «Грунт» или «Грунт-Био». Краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы. Краску наносят в два слоя при температуре не ниже 5°С методом распыления, валиком или кистью на чистую поверхность. Для нанесения краски методом распыления ее разбавляют до вязкости 25-30 секунд по ВЗ-4.  Не наносить краску на влажную поверхность. Время высыхания каждого слоя при температуре 18-22°С – один час. При снижении температуры окружающей среды  время высыхания увеличивается. Краска «Юниверс» -база А белая, тонируется в светлые тона, база С – прозрачная, тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования СPS Color или других систем тонирования.

Расход краски на однослойное покрытие 120-150 г/м2 – при нанесении валиком и 150-200 г/м2 – при нанесении распылением.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг; 4.5 кг;  14 кг.

- Физико-химические показатели

| - Цвет пленки краски | База А | База С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белый | Бесцветный |  |
| - Внешний вид пленки | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 1 |  | 1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 57 |  | 48 |
| Стойкость покрытия к статическому воздей-ствию воды при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 36 |  | 36 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3 не менее | 1,5 |  | 1,2 |
| Укрывистость высушеной пленки, г/м2 , не более | 180 |  | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и действия влаги. Не допускается замерзание краски и хранение ее в разбавленом состоянии. При отстаивании на поверхности краски жидкости,- краску следует хорошо перемешать. Экологически чистая, негорючая.

Срок хранения:  12 месяцев.

«ИНТЕРЬЕР»

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

краска водно-дисперсионная акриловая

для внутренних работ

База А (белая)  База С (прозрачная)

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных  добавок (стабилизаторов, загустителей и др.)

Назначение: краска износоустойчивая, моющаяся, предназначена для внутренних работ по бетонным, гипсовым и другим пористым поверхностям (кроме полов),   а также обоев, предназначенных для покраски, которые требуют повышенных эксплуатационных характеристик- водостойкости, стойкости к мокрому истиранию. Благодаря хорошей паропроницаемости используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Применение: Перед применением краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. Поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли и жира. Поверхность покрытую мелом, известковыми красками или старой краской, которая  плохо держится, -  полностью удаляют. Старое покрытие промывают раствором моющего средства, а потом смывают водой и просушивают. Для улучшения связи слоя краски с поверхностью перед применением краски поверхность обрабатывают грунтовками «Грунт». или «Грунт Био». Краску наносят в два слоя при температуре не ниже 8°С и влажности воздуха не больше 80% на сухую и чистую  поверхность. Краску наносят методом пневматического распыления, валиком или кистью. Время высыхания каждого слоя краски при температуре 18-22°С не более одного часа, с уменьшением температуры окружающей среды – время высыхания увеличивается. Увеличение интервала между нанесением каждого слоя до 2-4 часов улучшает качество покрытия. Максимальные физико-механические показатели (защитно-декоративные свойства) набираются в течении  7-10 суток, после этого поверхность готова к эксплуатации.

Краска высоковязкая, готовая к применению. При необходимости допускается разбавление водой до 15%, от общей массы (непосредственно перед применением).

Краска «Интерьер» -база А белая, тонируется в светлые тона, база С – прозрачная, тонируется в темные тона.  Пигментные пасты - системы тонирования СPS Color или других систем тонирования.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг, 4,5 кг, 14 кг.

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | белый | бесцветный |
| - Внешний вид пленки | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |
| Укрывистость высушеной пленки, г/м2 , не более | 180 | --- |
| Время высыхания первого слоя при температуре 18-22°С, ч. | 1,0 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 57 | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 36 | 36 |
| Расход краски на однослойное покрытие, г/м2 при нанесении валиком при нанесении распылением | 70-100 110-180 | 70-100 110-180 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3 | 1,5 | 1,2 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, влаги и замерзания. При отстаивании на поверхности краски жидкости, краску надлежит хорошо перемешать. Экологически чистая, негорючая.

Срок хранения:  12 месяцев.

«ФАСАД»

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

краска водно-дисперсионная акриловая

для наружных работ.

База А (белая)  База С (прозрачная)

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водно-акриловой дисперсии с введением различных вспомогательных добавок (стабилизаторов, загустителей и др.)

Назначение: высококачественная краска с хорошей влагостойкостью, паропроницаемостью и защитными свойствами для наружных работ по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим поверхностям. Краска обеспечивает «дыхание» стен, придает зданиям респектабельный вид.

Применение: Поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли, жира, промывают водным раствором моющих средств, смывают водой и просушивают. Перед применением краски поверхность покрывают акриловым грунтом «Грунт» или «Грунт-Био». Краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы (непосредственно перед использованием). Краску наносят в два слоя при температуре не ниже 5°С методом распыления, валиком или кистью на чистую поверхность. Не наносить краску на влажную поверхность. Время высыхания каждого слоя при температуре 18-22°С – один час. При снижении температуры окружающей среды - время высыхания увеличивается. Краска - база А (с двуокисью титана) тонируется в светлые тона , а база С – (прозрачная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты - системы тонирования СPS Color или других систем тонирования.

Расход краски на однослойное покрытие 100-180 г/м2.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг, 4.5 кг,  14 кг.

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | Белый | Бесцветный |
|  | А также цвета по желанию потребителя |  |
| - Внешний вид пленки краски | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |
| Укрывистость высушенной пленки краски, г/м2 , не более | 180 | --- |
| Время высыхания каждого слоя до степени 3 при температуре 18-22°С, ч | 1 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 57 | 50-57 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 18-22°С, ч, не менее | 48 |  |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не менее | 1,4 | 1,2 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и влаги. Не допускается замерзание краски и хранение ее в разведенном состоянии. При отстаивании на поверхности краски жидкости  краску следует хорошо перемешать. Негорючая. Экологически чистая.

Срок хранения:  12 месяцев.

Шпатлевка универсальная

# водно-дисперсионная акриловая

# для наружных и внутренних работ

ТУ У 24.3.21649420.034-2002

Состав: представляет собой суспензию  наполнителей и пигментов в водной акриловой дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Применение: для заполнения мелких трещин и выравнивания деревянных, кирпичных, керамических, гипсокартонных, бетонных или оштукатуренных  поверхностей. Шпатлевка готовая к применению, характеризуется высокой эластичностью, твердостью и хорошей способностью к шлифованию.

Перед нанесением шпатлевки, с поверхности удаляют старую отслоившуюся краску, пыль, жир и другие загрязнения. Шпатлевку  перемешивают до получения однородной массы и при необходимости разбавляют водой. Шпатлевку наносят при помощи шпателя, толщиной слоя 1-2 миллиметра (при наличии мелких дефектов). Время высыхания при температуре 18-22°С: по бетону или асбоцементу -один час, по дереву  два часа. При наличии грубых дефектов, шпатлевку наносят в два слоя с промежуточной сушкой  2-4 часа с общей толщиной слоев 2-3 миллиметра.     Расход 150-600 г/м2  в зависимости от свойств поверхности.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые:  1л, 3л, 10 л

- Физико-химические показатели

| - Цвет | Белый, оттенок не нормируется |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная без трещин и механических включений |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, | 72-83 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более - по бетону (асбоцементу) по дереву: | 1 2 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 18-22°С, ч, не менее | 1 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре выше 5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания. Не хранить в разбавленном состоянии. При окончании работ промыть инструменты водой. Не горючая. Экологически чистая.

Срок хранения:  6 месяцев.

ТУ У 24.3- 34099990-014:2007

ЛАК   ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Состав:  раствор уретанизированного лака в  уайт-спирите с добавлением  сиккатива.

Назначение: для отделки паркетных или деревянных полов, а также всевозможных изделий из древесины- мебели, балконов и др., которые эксплуатируются  внутри помещений.

Свойства: хорошо растекается при нанесении (не оставляет следов от кисти), быстро сохнет; имеет высокую твердость, эластичность,  стойкость к истиранию и царапинам, воде и моющим средствам, придает паркету  изысканный внешний вид и надёжную защиту.

Способ применения: поверхность циклюют, шлифуют  и очищают от пыли. Лак тщательно перемешивают (особенно матовый и полуматовый лак, содержащие в своем  составе матирующие агенты, которые при хранении могут выпасть в осадок), в случае необходимости  разбавляют  уайт-спиритом (до 5%). Лак наносят валиком или кистью на сухую поверхность в 3 - 4 слоя    с промежуточной сушкой между слоями  не менее 5 часов и обязательным легким шлифованием поверхности после каждого слоя (последний  слой не шлифуют). Время высыхания до степени 3 при  температуре от плюс 18 оС  до плюс 22 оС -5 часов.

При снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Эксплуатационных свойств покрытие  набирает   через 4 дня.

Расход  лака на однослойное покрытие (80-100) г/м2 в зависимости от свойств древесины  и метода нанесения.

Технические характеристики

| Использование |  |
| --- | --- |
| Свзующее вещество | Лак уретанизированный |
| Внешний вид лака | Однородный раствор |
| Степень глянца (60о): | Глянцевый ~ 90 Полуглянцевый ~ 40 Матовый ~ 10 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | 52-58 |
| Время высыхания до степени 3, при 18-22 оС ч., не более | 5 |
| # Количество слоев | 3-4 |
| Расход лака на однослойное покрытие | 80-100 г/м2 в зависимости от свойств древесины и метода нанесения |
| Рабочие инструменты |  |
| Очистка рабочих инструментов | Уайт-спирит |
| Фасовка | 0,8кг, 1,8кг; 17 кг |

Меры безопасности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении  окрасочных работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ПРОИЗВЕДЕНО В УКРАИНЕ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  ХРАНЕНИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ

Производитель: LLC "Akzo Nobel Decor Ukraine"

ЛАК   ЯХТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ТУ У 24.3- 34099990-014:2007

Состав:  раствор уретанизированного лака в  уайт-спирите с добавлением  сиккатива и специальных добавок.

Назначение: для защиты и  декоративной отделки  деревянных деталей яхт,  судов, а также для отделки  изделий из древесины,  эксплуатируемых  в атмосферных условиях и внутри помещения – балконов, дверей, окон, дачной мебели и различных  строительных элементов.

Свойства: хорошо защищает от внешних воздействий окружающей среды-влаги, солнца, воды;

сохраняет  яркий внешний вид и структуру дерева на долгие годы, хорошо растекается при нанесении (не оставляет следов от кисти), быстро сохнет; имеет высокую эластичность ( не трескается), твердость,   стойкость к истиранию и царапинам, воде и моющим средствам.

Способ применения: Впервые обрабатываемые  деревянные поверхности   должны быть сухими и чистыми. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого покрытия и затем отшлифуют. Древесину, эксплуатируемую в атмосферных условиях,  защищают от гниения, поражения плесенью, грибками, насекомыми  защитной пропиткой.

Лак тщательно перемешивают (особенно  полуматовый лак, содержащий в своем  составе матирующий агент, который при хранении может выпасть в осадок), в случае необходимости  разбавляют  уайт-спиритом (до 10%). Лак наносят валиком или кистью на сухую поверхность в 2 - 4 слоя    с промежуточной сушкой между слоями  не менее 4 часов и обязательным легким шлифованием поверхности после каждого слоя (последний  слой не шлифуют). Время высыхания до степени 3 при  температуре от плюс 18 оС  до плюс 22 оС -4 часа.

При снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Эксплуатационных свойств покрытие  набирает   через 48 часов.

Расход  лака на однослойное покрытие (80-100) г/м2 в зависимости от свойств древесины  и метода нанесения.

Технические характеристики

| Использование |  |
| --- | --- |
| Свзующее вещество | Лак уретанизированный |
| Внешний вид лака | Однородный раствор |
| Степень глянца (60о): | Глянцевый ~ 85 Полуматовый ~ 40 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | 55-57 |
| Время высыхания до степени 3, при 18-22 оС ч., не более | 4 |
| # Количество слоев | 2-4 |
| Расход лака на однослойное покрытие | 80-100 г/м2 в зависимости от свойств древесины и метода нанесения |
| Рабочие инструменты |  |
| Очистка рабочих инструментов | Уайт-спирит |
| Фасовка | 0,8кг, 1,8кг; 17 кг |

Меры безопасности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении  окрасочных работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ПРОИЗВЕДЕНО В УКРАИНЕ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  ХРАНЕНИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ