#### Эмали ПФ-115   ТМ «Маляр»

ТУ У 24.3-21649420.115-2003

Состав:  представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Свойства: характеризуются хорошей адгезией, износостойкостью, глянцем, стойкостью к влиянию атмосферных воздействий и универсальностью в применении.

Область применения: для окраски металлических, деревянных и других поверхностей как в атмосферных условиях так и внутри помещений.

Подготовка поверхности: поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли, жира, ржавчины. окалины и других загрязнений.

Нанесение: эмаль тщательно перемешивают до образования однородной массы, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом или скипидаром, или  их смесью в соотношении 1:1. Наносят  на сухую поверхность в 2-3 слоя методом распыления, валиком или кистью. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 18-22С-24 часа. В случае необходимости возможно тонировать эмаль пигментными пастами системы тонирования СРS Cоlоr или других систем тонирования в светлые тона (используется база А -белая), в темные тона (используется база С -прозрачная). Расход эмали на однослойное покрытие не более 200 г/м2.

Фасовка:  банки металлические: черная, черная матовая-0,2 кг; 0,8 кг; 2,4 кг; 20 кг; барабаны металлические 40 кг;

других цветов: 0,25 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 ;барабаны металлические: 50 кг

Цвет: белый, белоснежный, бежевый, вишневый, голубой, желтый, защитный, зеленый, золотисто-желтый, изумрудный, коралловый, коричневый, красно-коричневый, красный, морская волна, оранжево-коричневый, оранжевый, персиковый, салатовый, светло-бирюзовый, светло-голубой, светло-зеленый, светло-серый, серый, синий, слоновая кость, темно-серый, фиолетовый, хаки, черный, черный матовый, ярко-голубой, ярко-желтый, ярко-зеленый.

- Физико-химические показателиэмалей различных цветов

| - Цвет пленки эмали | в соответствии с эталонным образцом |
| --- | --- |
| - Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4 мм при 20С, с, - черной других цветов | 60-100 80-120 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более: черной, коричневой, красной остальных цветов | 48 24 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не более черная других цветов | 70 78 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру , %, не менее черная матовая%, не более | 50 20 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более коричневая,красно-коричневая, синяя, серая, черная, черная матовая красной других цветов | 40 115 100 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (202)С, ч, не менее | 2 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ 2124 (маятник А), условные единицы, не менее белой черной других цветов | 0,11 0,1 0,08 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение, для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

##### Эмали ПФ-266 для пола ТМ «Маляр»

ТУ 6-10-822-84

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителя.

Свойства: отличается  от других красок стойкостью к истиранию.

Область применения: для окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Подготовка поверхности: при окраске ранее окрашенных полов  удаляют с  поверхности  жир, пыль и отслоившуюся краску. Пол зачищают шлифовальной шкуркой, протирают тряпкой. Неокрашенные полы перед покраской  необходимо зачистить шлифовальной шкуркой, удалить пыль.

Нанесение: при наличии застывшей пленки на поверхности эмали ее удаляют.

Эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, уайт-спиритом, фильтруют через слой марли. Эмаль наносят валиком или кистью  в один-два слоя на чистый  сухой пол  с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 24 часов при температуре (18-22)С. Допускается повышение условной вязкости эмали при хранении.

Фасовка:   банки металлические: 1,0 кг;2,4 кг; барабаны металлические: 50 кг.

Цвет: красно-коричневый, желто-коричневый.

- Физико-химические показатели

| - Наименование Показателей | Желто-коричневая | Красно-коричневая |
| --- | --- | --- |
| - Внешний вид пленки | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений. |  |
| Блеск пленки, %, не менее | 57 | 50 |
| Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 или (ВЗ-4) при температуре (20.0±0.5)°С, с | 70 – 90 | 70 – 100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 59 – 65 | 56 – 68 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 24 | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее, типа М-3 | 0.35 | 0.35 |
| Укрывистость невысушенной пленки, г/м2, не более | 110 | 110 |
| Стойкость пленки к истиранию, кг/мкм, не менее | 0,25 | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре.  Окрасочные работы выполнять в проветриваемом помещении. Не пользоваться открытым огнем. Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

НИТРОЭМАЛИ (аналог НЦ-132) ТМ «Маляр»

ТУ У 21649420.032-2000

Состав: эмали различных цветов представляют собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в  смеси органических растворителей с добавлением  пластификаторов.

Свойства: отличаются   быстрым временем высыхания, высокими физико-механическими показателями-твердостью, эластичностью, стойкостью к удару.

Область применения: для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Подготовка поверхности: перед покраской поверхность очищают от старой отслоившейся краски, пыли, жира и других загрязнений.

Нанесение: эмаль тщательно перемешивают до однородной массы и при необходимости разбавляют растворителем марки 646, 647. Наносят равномерно на сухую поверхность методом распыления, валиком или кистью в два-три слоя с промежуточной сушкой не более 2 часов. Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С не более двух часов, время окончательного высыхания  – 24 часа.

Фасовка:   банки металлические:  0,8 кг; 2,0 кг; ведро металлическое 17 кг;

барабаны металлические: 37 кг.

Цвет: белый, голубой, желтый, защитный, зеленый, красный, серый, синий, фисташковый, черный, RAL 8017

- Физико-химические показатели

| - Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений. |
| --- | --- |
| Блеск пленки, %, не менее | 40 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с | 60 – 100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 22-45 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, | 30-120 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |

В процессе хранения допускается  уменьшение вязкости эмалей, при этом все остальные показатели должны отвечать требованиям ТУ.

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Средства пожаротушения: песок, порошковые огнетушители.  Токсично!   Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

Грунтовка ГФ-021 ТМ «Маляр»

ТУ У 24.3-24712930.002-2003

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Свойства: отличается   быстрым временем высыхания, высокой твердостью,  стойкостью к 3 % раствору соли и статическому воздействию воды, хорошо совмещается с алкидными и нитроэмалями.

Область применения: для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

Подготовка поверхности: поверхность шлифуют, при необходимости обезжиривают. При наличии застывшей пленки на поверхности грунтовки ее удаляют.

Нанесение: грунтовку тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителем 650, сольвентом или смесью сольвента с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Наносят методом распыления или кистью.

Расход грунтовки на однослойное покрытие: 60-100 г/м2 .

Фасовка: 0,25 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 ;барабаны металлические: 50 кг

Цвет: красно-коричневый, серый.

- Физико-химические показатели

| - *Цвет и внешний вид пленки | Красно-коричневый (оттенок не нормируется); после высыхания – ровная однородная, матовая или полуглянцевая |
| --- | --- |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)ºС, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 45 |
| Степень разбавления растворителем, %, не более | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Время высыхания до степени 3, при температуре (202)С, ч не более: | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 условные. ед., не менее | 0,35 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |

* по индивидуальному заказу возможно изготовление грунтовки серо-голубого цвета. При хранении допускается образование легкоразмешиваемого осадка и увеличение степени разбавления грунтовки. После перемешивания и разбавления грунтовки, она соответствует показателям.

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и влаги. Окрасочные работы производить в проветриваемом помещении, для защиты рук применять резиновые перчатки. Легковоспламеняющийся продукт! Беречь от нагрева !

Срок хранения:  12 месяцев.

НЦ–218   (глянцевый) ТМ «Маляр»

- Лак нитроцеллюлозный мебельный

ТУ У 24.3-21649420-006:2005

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Свойства: отличается   быстрым временем высыхания, высокой твердостью.

Область применения: для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения (с последующей полировкой или без нее).

Подготовка поверхности: перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается до влажности не более 10%, зачищается шлифовальной шкуркой до шероховатости 16 мкм и очищается от пыли.

Нанесение: лак НЦ-218  наносится на поверхность изделий методом пневматического распыления или наливом, а также допускается нанесение кистью или тампоном. При необходимости лак разбавляется растворителями марок 646, 647 . Запрещается использование растворителей, содержащих уайт-спирит или сольвент! Расход лака на однослойное покрытие 90-130 г/м2. Лак наносят в 2-4 слоя с промежуточной  сушкой в течение 1 часа при температуре от 180С до 220С, тщательным шлифованием поверхности и очисткой от пыли. Время окончательного высыхания до складирования 24 часа. При хранении допускается снижение вязкости лака при соответствии всех остальных показателей требованиям ТУ.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;  2,0 кг;барабаны металлические – 36 кг.

- Физико-химические показатели

| - Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| - Внешний вид лака | Прозрачный или полупрозрачный однородный раствор. |
| Внешний вид пленки | Ровная глянцевая поверхность без пятен, пузырей, механических включений. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 22 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла (4±0.015) мм, с, не менее | 40 |
| Время высыхания лака при температуре (20±2)°С, до степени 3, ч, не более | 0,7 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 15 |
| Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 типа ТМЛ | 0,5 0,3 |
| Блеск пленки по прибору ФБ-2, %, не менее | 60 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Окрасочные работы производить в проветриваемом помещении, для защиты рук применять резиновые перчатки.    Беречь от огня.

Срок хранения:  12 месяцев.

НЦ–243  (матовый) ТМ «Маляр»

- Лак нитроцеллюлозный мебельный

ТУ У 24.3-21649420-006:2005

Состав: раствор лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей.

Свойства: отличается   быстрым временем высыхания, высокой твердостью.

Область применения: для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

Подготовка поверхности: перед нанесением лака деревянную поверхность предварительно шлифуют до шероховатости не более 16 мкм и очищают от пыли. Нанесение: при необходимости лак разбавляют растворителем 646 или 647. Запрещается использовать растворители, содержащие уайт-спирит или сольвент!

Лак наносят наливом, распылением, кистью, валиком или тампоном в 2-4 слоя с промежуточной сушкой при температуре от 180С до 220С в течение 1 часа, тщательным шлифованием поверхности и очисткой от пыли. Время окончательного высыхания лака до складирования при температуре (18-22)0С -24 часа.

Расход лака на однослойное покрытие 90-130 г/м2 . Влажность поверхности должна быть не более 10%. При хранении допускается снижение вязкости лака при соответствии всех остальных показателей требованиям ТУ.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;  2,0 кг.барабаны металлические – 36 кг.

- Физико-химические показатели

| - Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| - Внешний вид лака | полупрозрачный однородный раствор |
| Внешний вид пленки | Ровная матовая поверхность, без пятен, пузырей, механических включений. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 22 |
| Условная вязкость при температуре (20±0.5)°С, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла (4±0.015) мм, с, не менее | 40 |
| Время высыхания лака при темпера-туре (20±2)°С, до степени 3, ч, не более | 0,7 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 10 |
| Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 типа ТМЛ | 0.4 0.24 |
| Блеск пленки по прибору ФБ-2, %, не более | 30 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Работы производить в проветриваемом помещении,  для защиты рук применять резиновые перчатки.   Беречь от огня!

Срок хранения:  12 месяцев.

## Лак «АЛКИДДРЕВ» ТМ «Маляр»

## ТУ У 24.3-21649420.035-2002

Состав: раствор алкидной смолы в уайт -спирите с добавлением сиккатива.

Свойства: отличается    стойкостью к воздействиям окружающей среды, имеет высокие декоративные свойства.

Область применения: для покраски деревянных (кроме пола) поверхностей. эксплуатируемых в атмосферных условиях  и внутри  помещения.

Подготовка поверхности: деревянную поверхность предварительно шлифуют и очищают от пыли, при необходимости наносят антисептическую пропитку для защиты  древесины от плесени, синевы, грибков, насекомых.

Нанесение: лак тщательно перемешивают, при необходимости, разбавляют уайт-спиритом или смесью уайт-спирита со скипидаром в соотношении 1:1. Лак наносят методом распыления или кистью в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя лака при температуре от 180С  до 220С 24 часа, при снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается. Время окончательного высыхания лака  при температуре (18-22)0С не менее 48 часов.

Расход лака на однослойное покрытие 70-100 г/м2.

Фасовка:  банки металлические – 0,8 кг;1,9 кг; ведро металлическое 17 кг;

барабаны металлические – 35 кг.

Степень блеска:  глянцевый

# Физико-химические показатели

| Внешний вид пленки лака | Однородная прозрачная пленка без посторонних включений |
| --- | --- |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20ºС, с, не менее | 50 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-56 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20ºС, ч, не менее | 8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не меньше | 24 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре в сухом неотапливаемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. Работы производить в проветриваемом помещении,  для защиты рук применять резиновые перчатки.

Беречь от огня!

Срок хранения 18 месяцев.

ЛАК   ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ «МАЛЯР»

ТУ У 24.3- 34099990-014:2007

Состав:  раствор уретанизированного лака в  уайт-спирите с добавлением  сиккатива.

Свойства: образует  эластичное покрытие, хорошо растекается при нанесении (не оставляет следов от кисти), быстро сохнет, имеет высокую твердость,  стойкость к истиранию и царапинам, воде и моющим средствам, придает паркету  изысканный внешний вид и надёжную защиту. Устойчив к воздействию жира, чая,спиртосодержащих веществ и др.

Назначение: для отделки паркетных или деревянных полов, а также всевозможных изделий из древесины- мебели, балконов и др., которые эксплуатируются  внутри помещений.

Подготовка поверхности: поверхность циклюют, шлифуют  и очищают от пыли, при необходимости грунтуют порозаполняющим нитроцеллюлозным лаком.

Нанесение: лак тщательно перемешивают (особенно матовый и полуматовый лак, содержащие в своем  составе матирующие агенты, которые при хранении могут выпасть в осадок), в случае необходимости  разбавляют  уайт-спиритом (до 5%). Лак наносят валиком или кистью на сухую поверхность в 3 - 4 слоя    с промежуточной сушкой между слоями  не менее 5 часов и обязательным легким шлифованием поверхности после каждого слоя (последний  слой не шлифуют). Время высыхания до степени 3 при  температуре от плюс 18 оС  до плюс 22 оС -5 часов.

При снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Эксплуатационных свойств покрытие  набирает   через 4 дня.

Расход  лака на однослойное покрытие (80-100) г/м2 в зависимости от свойств древесины  и метода нанесения.

Фасовка:  банки металлические 0,8кг, 1,8кг; 17 кг.

Степень глянца (60о): Глянцевый  ~  90

Полуматовый  ~   40

Матовый ~ 10

Физико-химические показатели

| Внешний вид лака | Однородный раствор |
| --- | --- |
| Степень глянца (60о): | Глянцевый ~ 90 Полуматовый ~ 40 Матовый ~ 10 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | 52-58 |
| Время высыхания до степени 3, при 18-22 оС ч., не более | 5 |
| # Количество слоев | 3-4 |
| Расход лака на однослойное покрытие | 80-100 г/м2 в зависимости от свойств древесины и метода нанесения |
| Очистка рабочих инструментов | Уайт-спирит |

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении  окрасочных работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Срок хранения: 18 месяцев

ЛАК   ЯХТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ «МАЛЯР»

ТУ У 24.3- 34099990-014:2007

Состав:  раствор уретанизированного лака в  уайт-спирите с добавлением  сиккатива и специальных добавок.

Свойства: хорошо защищает от внешних воздействий окружающей среды-влаги, солнца, воды. Образует эластичную пленку, не трескающуюся в процессе эксплуатации, сохраняет  яркий внешний вид и структуру дерева на долгие годы. Хорошо растекается при нанесении (не оставляет следов от кисти), быстро сохнет, имеет высокую твердость,   стойкость к истиранию и царапинам, воде и моющим средствам.

Назначение: для защиты и  декоративной отделки  деревянных деталей яхт,  судов, а также для отделки  изделий из древесины,  эксплуатируемых  в атмосферных условиях и внутри помещения – балконов, дверей, окон, дачной мебели и различных  строительных элементов.

Подготовка поверхности: впервые обрабатываемые  деревянные поверхности   должны быть сухими и чистыми. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого покрытия и затем отшлифуют. Древесину, эксплуатируемую в атмосферных условиях,  защищают от гниения, поражения плесенью, грибками, насекомыми  защитной пропиткой («Лазурь Био»).

Нанесение: лак тщательно перемешивают (особенно  полуматовый лак, содержащий в своем  составе матирующий агент, который при хранении может выпасть в осадок), в случае необходимости  разбавляют  уайт-спиритом (до 10%). Лак наносят валиком или кистью на сухую поверхность в 2 - 4 слоя    с промежуточной сушкой между слоями  не менее 4 часов и обязательным легким шлифованием поверхности после каждого слоя (последний  слой не шлифуют). Время высыхания до степени 3 при  температуре от плюс 18 оС  до плюс 22 оС -4 часа.

При снижении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Эксплуатационных свойств покрытие  набирает   через 48 часов.

Расход  лака на однослойное покрытие (80-100) г/м2 в зависимости от свойств древесины  и метода нанесения.

Фасовка:  банки металлические 0,8кг, 1,8кг; 17 кг.

Степень глянца (60о): Глянцевый  ~  90

Полуматовый  ~   40

Физико-химические показатели

| Свзующее вещество | Лак уретанизированный |
| --- | --- |
| Внешний вид лака | Однородный раствор |
| Степень глянца (60о): | Глянцевый ~ 85 Полуматовый ~ 40 |
| Массовая доля нелетучих веществ,% | 55-57 |
| Время высыхания до степени 3, при 18-22 оС ч., не более | 4 |
| # Количество слоев | 2-4 |
| Расход лака на однослойное покрытие | 80-100 г/м2 в зависимости от свойств древесины и метода нанесения |
| Рабочие инструменты |  |
| Очистка рабочих инструментов | Уайт-спирит |

Условия хранения и меры предосторожности: хранить в герметически закрытой таре. Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении  окрасочных работ, а также после их окончания, тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Срок хранения: 18 месяцев)

«МАЛЯР БАЗА»

- грунт водно-дисперсионный акриловый

- (глубокого проникновения)

ТУ У 24.3-34099990-023:2007

Состав: представляет собой раствор акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Свойства:  грунт готов к применению, хорошо проникает в глубину материала, укрепляя поверхность. Способствует равномерному нанесению и уменьшению расхода водно -дисперсионных красок путем снижения и выравнивания впитывающей способности основания. Повышает адгезию последующего покрытия, долговечность и качество окраски. Применяется для внутренних и наружных работ. Экологически чистая, негорючая.

Назначение: для укрепления ранее неокрашенных бетонных, кирпичных, гипсовых и предварительно зашпатлеванных деревянных поверхностей перед нанесением на грунт водно-дисперсионных красок, клеев, декоративных масс или грунтования основы под керамическую плитку.

Подготовка поверхности: поверхность очищают от старой краски,  пыли, жира и других загрязнений

Применение:. грунт перемешивают до получения однородной массы и наносят в один-два слоя на сухую поверхность при температуре не  ниже плюс 5°С методом распыления, валиком или кистью. На впитывающие поверхности рекомендуется наносить два слоя грунта. Второй слой разрешается наносить  на влажную поверхность.

Время высыхания каждого слоя грунта при температуре (18-22)°С не более 40 минут. При уменьшении температуры окружающей среды время высыхания увеличивается.

Расход грунта 150-200 г/м2 в зависимости от свойств поверхности.

Фасовка:  канистры полиэтиленовые: 5 кг, 10 кг.

- Физико-химические показатели

| - Цвет пленки | Полупрозрачный |
| --- | --- |
| - Внешний вид пленки | Ровная прозрачная поверхность |
| Время высыхания первого слоя джо степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 0,6 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, не более | 10 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  плюс 5°С.  Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания.

Срок хранения:  18 месяцев.

«МАЛЯР ПОТОЛОК»

краска водно-дисперсионная акриловая

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Свойства: совершенно матовая краска, не дает бликов, поэтому широко используется для покраски потолков,может использоваться и для окраски стен. Обладает высокой паропроницаемостью, что способствует выводу влаги наружу, не имеет запаха, экологически чистая.

Назначение: для окраски потолков и стен в сухих помещениях  по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим пористым поверхностям  с невысокой эксплуатационной нагрузкой, а также для обоев, предназначенных для покраски.

Подготовка поверхности: Поверхность  очищают от старой краски, пыли и жира. Поверхность, покрытую мелом или старой краской, которая  плохо держится, -  полностью удаляют. Старое покрытие промывают раствором моющего средства, смывают водой и просушивают. Для улучшения адгезии, увеличения срока службы покрытия и экономии краски поверхность обрабатывают грунтовкой «Маляр База» или «Маляр База Био».

Применение: краска  готова к применению, при необходимости допускается разбавление  водой до 15% от общей массы.

Краску  перемешивают до получения однородной массы и наносят в два слоя при температуре не ниже плюс 8°С на сухую  поверхность методом распыления, валиком или кистью с промежуточной сушкой каждого слоя при температуре 18-22°С не более одного часа. С уменьшением температуры окружающей среды время высыхания увеличивается. Краска - база А (с двуокисью титана) тонируется в светлые тона, а база С – (бесцветная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования Акзо Нобель или других систем тонирования.

Цвет: База А (белая)  База С (бесцветная)

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг; 4,5 кг, 14 кг ( база А белая).

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | белый | бесцветный |  |
| - Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 1 | 1 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 57 | 48 |  |
| Расход краски на однослойное покрытие, г/м2, при нанесении валиком при нанесении распылением | 120-150 150-200 |  |  |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3не менее | 1,4 |  | 1,2 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 180 |  | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  плюс 5°С.  Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания. При отстаивании на поверхности краски жидкости краску следует хорошо перемешать.

Срок хранения:  18 месяцев

«МАЛЯР ЮНИВЕРС»

краска водно-дисперсионная акриловая для наружных и                       внутренних  работ

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Свойства:  матовая краска с прекрасной укрывистостью, обеспечивает высокое качество при минимальных затратах. Образуемое покрытие характеризуется средней водостойкостью, стабильной белизной, хорошей паропроницаемостью. Великолепно подходит для окрашивания стеклообоев и обоев под покраску. Покрытие выдерживает периодическую влажную уборку. Благодаря тиксотропности удобна в работе, не капает, не образует подтеков на вертикальных поверхностях, не имеет запаха, экологически чистая.

Назначение:  для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим поверхностям (кроме пола), а также для обоев предназначенных к покраске. Допускается периодическое легкое мытье. Возможно применение для неответственных наружных работ.

Подготовка поверхности: поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли, жира, промывают водным раствором моющих средств, смывают водой и просушивают. Перед применением краски поверхность покрывают акриловым грунтом «Маляр База» или «Маляр База Био».

Применение: краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы. Краску наносят в два слоя при температуре не ниже  плюс 5°С методом распыления, валиком или кистью на чистую поверхность. Для нанесения краски методом распыления ее разбавляют до вязкости 25-30 секунд по ВЗ-4.  Не наносить краску на влажную поверхность. Время высыхания каждого слоя при температуре (18-22)°С – один час. При снижении температуры окружающей среды  время высыхания увеличивается. Краска «Юниверс» -база А белая, тонируется в светлые тона, база С – бесцветная, тонируется в темные тона. Пигментные пасты системы тонирования Акзо Нобель или других систем тонирования. Расход краски на однослойное покрытие 120-150 г/м2 – при нанесении валиком и 150-200 г/м2 – при нанесении распылением.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг; 4.5 кг;  14 кг.

Цвет: База А (белая)  База С (бесцветная)

- Физико-химические показатели

| - Цвет пленки краски | База А | База С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белый | Бесцветный |  |
| - Внешний вид пленки | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 18-22°С, ч, не более | 1 |  | 1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 57 |  | 48 |
| Стойкость покрытия к статическому воздей-ствию воды при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 36 |  | 36 |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3 не менее | 1,4 |  | 1,2 |
| Укрывистость высушеной пленки, г/м2 , не более | 180 |  | --- |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше плюс  5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и действия влаги. Не допускается замерзание краски и хранение ее в разбавленом состоянии.При отстаивании на поверхности краски жидкости,- краску следует хорошо перемешать.

Срок хранения:  18 месяцев.

«МАЛЯР АКВА ПЛЮС»

краска водно-дисперсионная акриловая  для внутренних работ моющая

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акрил-стирольной дисперсии с введением различных вспомогательных  добавок.

Свойства: уникальная рецептура обеспечивает покрытию исключительную стойкость к истиранию и мытью, водостойкость, белизну Краска придает отличные декоративные свойства помещениям различного назначения с нормальной и повышенной нагрузкой (жилые комнаты, ванные, кухни, а также школы, больницы и др. помещения с повышенной нагрузкой). Великолепно подходит для окрашивания стеклообоев и обоев под покраску. Покрытие выдерживает многократную влажную уборку и мытье.

Имеет высокую укрывистость,  водостойкость, яркую белизну, хорошую паропроницаемость, благодаря чему покрытие «дышит». Отвечает высоким требованиям к результату и процессу нанесения- благодаря тиксотропности удобна в работе, не капает, не образует подтеков на вертикальных поверхностях, не имеет запаха, экологически чистая.

Назначение:  для внутренних работ по бетонным, гипсовым и другим пористым поверхностям (кроме полов),  а также обоев, предназначенных для покраски, которые требуют повышенных эксплуатационных характеристик- водостойкости, стойкости к мокрому истиранию. Благодаря хорошей паропроницаемости используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Подготовка поверхности: перед применением краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. Поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли и жира. Поверхность покрытую мелом, известковыми красками или старой краской, которая  плохо держится, -  полностью удаляют. Старое покрытие промывают раствором моющего средства, а потом смывают водой и просушивают. Для улучшения связи слоя краски с поверхностью перед применением краски поверхность обрабатывают грунтовками «Маляр База». или «Маляр База Био».

Применение: краску наносят в два слоя при температуре не ниже  плюс 8°С и влажности воздуха не больше 80% на сухую и чистую  поверхность. Краску наносят методом пневматического распыления, валиком или кистью. Время высыхания каждого слоя краски при температуре 18-22°С не более одного часа, с уменьшением температуры окружающей среды – время высыхания увеличивается. Увеличение интервала между нанесением каждого слоя до 2-4 часов улучшает качество покрытия. Максимальные физико-механические показатели (защитно-декоративные свойства) набираются в течении  7-10 суток, после этого поверхность готова к эксплуатации.

Краска высоковязкая, готовая к применению. При необходимости допускается разбавление водой до 15%, от общей массы (непосредственно перед применением).

Краска «Интерьер» -база А белая, тонируется в светлые тона, база С – бесцветная, тонируется в темные тона.  Пигментные пасты - системы тонирования Акзо Нобель или других систем тонирования.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг, 4,5 кг, 14 кг.

Цвет: База А (белая)  База С (прозрачная)

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | белый | бесцветный |
| - Внешний вид пленки | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |
| Укрывистость высушеной пленки, г/м2 , не более | 160 | --- |
| Время высыхания первого слоя при температуре 18-22°С, ч. | 1,0 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55 |  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20± 2)°С, ч, не менее | 48 |  |
| Расход краски на однослойное покрытие, г/м2 при нанесении валиком при нанесении распылением | 70-100 110-180 |  |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3 | 1,4 |  |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  5°С. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, влаги и замерзания. При отстаивании на поверхности краски жидкости, краску надлежит хорошо перемешать. Экологически чистая, негорючая.

Срок хранения:  18 месяцев.

« МАЛЯР ФАСАД»

краска водно-дисперсионная акриловая для наружных работ.

ТУ У  24.3-34099990-024:2007

Состав: представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в стирол-акриловой дисперсии с введением различных вспомогательных добавок.

Свойства: высококачественная краска с хорошей атмосферостойкостью для наружных работ, придает зданиям респектабельный вид. Отличается высокой водостойкостью и одновременно паропроницаемостью,  создавая надежный барьер от проникновения влаги и обеспечивая «дыхание» стен.

Благодаря высокой вязкости- не стекает с вертикальных поверхностей, легко наносится, хорошо укрывает поверхность. Применяется также для получения особо стойких  к истиранию и мытью покрытий внутри помещений.

Экологически чистая, без запаха.

Назначение: для наружных работ по бетонным, кирпичным, гипсовым и другим поверхностям. Применяется также при внутренних работах для получения особо стойких к истиранию и мытью покрытий.

Подготовка поверхности: поверхность  очищают от старой краски, грязи, пыли, жира, промывают водным раствором моющих средств, смывают водой и просушивают. Перед применением краски поверхность обрабатывают акриловым грунтом «Маляр » или «Маляр База  Био» в 1-2 слоя. Для улучшения долговечности фасадного покрытия и сохранения цвета лучше использовать грунт «Маляр База Био».

Нанесение:краску тщательно перемешивают до получения однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой до 15% от общей массы (непосредственно перед использованием). Краску наносят в два слоя при температуре не ниже плюс 5°С методом распыления, валиком или кистью на чистую поверхность. Не наносить краску на влажную поверхность. Время высыхания каждого слоя при температуре (18-22)°С – один час. При снижении температуры окружающей среды - время высыхания увеличивается. Краска - база А (с двуокисью титана) тонируется в светлые тона , а база С – (бесцветная) тонируется в темные тона. Пигментные пасты - системы тонирования Акзо Нобель или других систем тонирования.

Расход краски на однослойное покрытие 100-180 г/м2.

Фасовка:  ведра полиэтиленовые: 1,2 кг, 4.5 кг,  14 кг.

Цвет: База А (белая)  База С (бесцветная)

- Физико-химические показатели

|  | База А | База С |
| --- | --- | --- |
| - Цвет пленки краски | Белый | Бесцветный |
|  | А также цвета по желанию потребителя |  |
| - Внешний вид пленки краски | Ровная, однородная, матовая поверхность |  |
| Укрывистость высушенной пленки краски, г/м2 , не более | 140 | --- |
| Время высыхания каждого слоя до степени 3 при температуре 18-22°С, ч | 1 |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % , не менее | 53 | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 18-22°С, ч, не менее | 48 |  |
| Плотность при температуре 18-22°С, г/см3, не менее | 1,4 | 1,35 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Краску разбавлять только водой. Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше плюс 5°С. Беречь от влияния прямых солнечных лучей и влаги. Не допускается замерзание краски и хранение ее в разведенном состоянии. При отстаивании на поверхности краски жидкости  краску следует хорошо перемешать. Негорючая. Экологически чистая.

Срок хранения:  18 месяцев.

- Универсальные пигментные пасты (препарации)

- с высокой концентрацией пигмента

Состав: светостойкие органические и неорганические пигменты в водном растворе полигликолей с  введением вспомогательных добавок.

Свойства:

- не содержат связующих веществ

- высокая концентрация минеральных и органических пигментов

- атмосферостойкость: соответствует DIN 54001 (по V-бальной шкале)

- светопрочность: соответствует DIN 53235 (по VIII-бальной шкале)

- способность смешиваться между собой (по цветам) в различных соотношениях

- высокая диффузия

- растворимость водой

- совместимость со строительными лакокрасочными материалами на базе любого вида полимерных дисперсий и алкидных основ.

Пасты непригодны для силикатных и дисперсионно-силикатных красок из-за высокого щелочного показателя краски.

Область применения: для тонирования готовых водно-дисперсионных красок, алкидных эмалей, лаков и декоративных штукатурок (на водной основе) в различные цвета.

Применение: Продукты, предназначенные для тонирования, перемешивают до получения однородной массы. Процентное содержание пасты не должно превышать 7-7,5% от общей массы тонируемого продукта.  Превышение максимального значения пасты приводит к изменению свойств продукта, замедлению высыхания покрытия.

Точный подбор тона  для водно-дисперсионных красок производят по таблице тонирования водно-дисперсионных красок.

Подбор тона краски можно производить и опытным путем. Дозировка для       насыщенного тона                  3-7%, для тона средней насыщенности  0,5-2% , для  светлого (пастельного) тона   0,01-0,1%

При любом подборе тона рекомендуем нанести затонированный продукт на пробную поверхность и после  полного высыхания образца сравнить с выбранным эталоном цвета. Для увеличения насыщенности тона краски необходимо добавить пигментную пасту и перемешать до достижения однородости цвета. Не рекомендуем перемешивать водно-дисперсионные краски с высокой скоростью, так как происходит разрушение полимерной структуры. Перемешивание красок производить со скоростью до 80 об/мин.

Во избежание образования пятен и неоднородностей цвета, краску наносят равномерно, распределяя по поверхности согласно способу нанесения краски. Для фасадных красок рекомендуются пасты с максимальными показателями светопрочности – 8 баллов и атмосферостойкости – 5 баллов. Колеровочные работы производить при температуре не ниже 8°С и влажности воздуха не выше 80%.

Фасовка: флаконы полимерные – 50 мл. 1 л

Цвет: согласно таблицы

# Физико-химические показатели

| - Наименование паст | ## Цвет | Плотность при 20±2 0С, г/см3 | Концентра-ция пигмента в пасте, % | Светопроч- ность, баллы | Атмосферо-стойкость, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yellow 4GX | Желтый | 1.2 | 42 | 7 | 3-4 |
| - Red GG | Оранжевый | 1.2 | 40 | 6-7 | 3 |
| - Red FGR | Красный | 1.1 | 25 | 7 | 3 |
| Violet RL 30 | Фиолетовый | 1.15 | 20 | 7-8 | 4-5 |
| Blue B2G 30 | Синий | 1.1 | 30 | 8 | 5 |
| Green GG 30 | Зеленый | 1.35 | 45 | 8 | 5 |
| Black GR 30 | Черный | 1.25 | 35 | 8 | 5 |
| Oxide Yellow R 31 | Бежевый | 1.85 | 60 | 8 | 5 |
| Oxide Red B 30 | Коричневый | 2.3 | 70 | 8 | 5 |

Условия хранения и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре выше  плюс 5°С.  Беречь от влияния прямых солнечных лучей, действия влаги и замерзания.

Срок хранения:  12 месяцев.