##### для наружных и внутренних работ

##### Монтажный КЛЕй

| Номер в каталоге: 5261 | Titebond® Heavy Duty Construction Adhesive |
| --- | --- |

Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,

- исключительная прочность и стойкость к атмосферным воздействиям,

- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM D3498 и ASTM C557.

## Рекомендуется для  монтажа изделий из следующих материалов: влажная и мороженная древесина, металл, кирпич, бетон, камень, фанера, оргалит, штукатурка, ДСП, панели, шифер, керамика, текстолит и др.

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях погружения в жидкости; монтажа изделий из вспененного полистирола и пластика.

ФАСОВКА: 311 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | 18…37 ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,09 кг/л | температура эксплуатации: | 28…48 С |
| вязкость: | 5,9 МПас | рабочее время клея: | 20…30 мин. |
| сухой остаток: | 65% | замораживаниеразмораживание: | не замерзает |
| летучие компоненты: | 282 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45 по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 20…30 мин. после нанесения клея.

Примечание: при установке пола, склеивании влажной и мороженной древесины рекомендуется закрепление деталей гвоздями или шурупами.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

##### для наружных и внутренних работ

##### Монтажный КЛЕй

| Номер в каталоге: 3451 | Titebond® Multi-Purpose Construction Adhesive |
| --- | --- |

Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,

- рекомендуется для изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности,

- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM C557.

## Рекомендуется для  монтажа изделий и материалов: пластик, пенопласт, металл, влажная и мороженная древесина, ДВП, ДСП, керамика, панели, галтели, фанера, штукатурка, гипсокартон

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости; установки пола или паркета; монтажа изделий на стенные обои.

ФАСОВКА: 311 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | 18…37 ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,27 кг/л | температура эксплуатации: | 28…48 С |
| вязкость: | 5,44 МПас | рабочее время клея: | 30…45 мин. |
| сухой остаток: | 80% | замораживаниеразмораживание: | не замерзает |
| летучие компоненты: | 247 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45 по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 30…45 мин. после нанесения клея. При установке панелей клей наносится полосами с интервалом 40 см или по диагоналям, а также по периметру панели. До высыхания клея рекомендуется использовать крепеж или поддерживающие приспособления.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

##### для внутренних работ

##### Монтажный КЛЕй

| Номер в каталоге: 5221 | Titebond® #### Professional Tub Surround Adhesive |
| --- | --- |

Монтажный клей на основе синтетических каучуков для внутренних работ по отделке ванных и душевых комнат:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,

- не повреждает  пластик и пенопласт,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,

- рекомендуется для изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности,

- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ANSI A136.1, ASTM D3498 и ASTM C557.

## Рекомендуется для  отделки ванных и душевых комнат изделиями из следующих материалов: пластик, пенопласт, ПВХ, винил, АБС-пластик, дерево, металл, гипсокартон, ДСП, ДВП и др.

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости; установки пола или паркета; монтажа изделий на стенные обои.

ФАСОВКА: 311 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | 18…37 С |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,27 кг/л | температура эксплуатации: | 28…65 С |
| вязкость: | 5,44 МПас | рабочее время клея: | 45 мин. |
| сухой остаток: | 80% | замораживаниеразмораживание: | не замерзает |
| летучие компоненты: | 247 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45 по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 30…45 мин. после нанесения клея. При установке панелей клей наносится полосами с интервалом 40 см или по диагоналям, а также по периметру панели. До высыхания клея рекомендуется использовать крепеж или поддерживающие приспособления.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

##### для наружных и внутренних работ

##### Монтажный КЛЕй

| Номер в каталоге: 7471 | Titebond® #### Solvent Free Construction Adhesive |
| --- | --- |

Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,

- рекомендуется для изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности,

- до высыхания смывается водой,

- удовлетворяет всем требованиям спецификации США AFG-01, ASTM C557.

## Рекомендуется для  монтажа изделий из следующих материалов: пластик, пенопласт, металл, влажная и мороженная древесина, ДВП, ДСП, гипсокартон, камень, кирпич

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости.

ФАСОВКА: 311 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | 4…37 ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,43 кг/л | температура эксплуатации: | 23…48 С |
| вязкость: | 4,06 МПас | рабочее время клея: | 20 мин. |
| сухой остаток: | 75% | замораживаниеразмораживание: | не замерзает |
| летучие компоненты: | 6,6 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45 по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 20 мин. после нанесения клея.

Примечание: при установке пола, склеивании влажной и мороженной древесины рекомендуется закрепление деталей гвоздями или шурупами.

Инструменты легко чистятся водой.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

##### для наружных и внутренних работ

##### Монтажный КЛЕй

| Номер в каталоге: 3401 | Titebond® #### Solvent Free Cove Base Adhesive |
| --- | --- |

Монтажный клей на основе эмульсии полимеров для внутренних и наружных работ по установке изделий на резиновой и виниловой основе, а также акустической плитки:

- отличная адгезия к гипсокартону, панелям, штукатурке, керамике, окрашенным и оклеенным обоями поверхностям,

- сильное начальное схватывание,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами.

## Рекомендуется для  монтажа изделий на резиновой и виниловой основе, а также акустической плитки на: гипсокартон, панели, штукатурку, керамику, окрашенные и оклеенные обоями поверхности.

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости

ФАСОВКА: 311 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | не ниже 4 С |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,43 кг/л | температура эксплуатации: | 18…48 С |
| вязкость: | 6,8 МПас | рабочее время клея: | 5…10 мин. |
| сухой остаток: | 70% | замораживаниеразмораживание: | стабилен |
| летучие компоненты: | 10,3 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45 по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 5…10 мин. после нанесения клея.

Примечание: при монтаже изделий на керамику, окрашенные поверхности или другие непористые материалы их рекомендуется предварительно отшлифовать.

Инструменты легко чистятся водой.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

| Номер в каталоге: 5629 | Franklin Fingerblock Adhesive |
| --- | --- |

Клей для паркета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Профессиональный клей для установки натурального паркета на бетонное основание или на промежуточную подложку (фанерную, ДСП, ДВП):

- оптимальное рабочее время,

- повышенная водостойкость и сопротивление старению.

ФАСОВКА: 18,2 кг.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | белый | температура применения: | не ниже 10ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,38 кг/л | температура эксплуатации: | 1…48 С |
| вязкость: |  | расход: | 1,5 м2/л |
| сухой остаток: | 70% | рабочее время клея: | 25…30 мин. |
| летучие компоненты: | 40 г/л | замораживаниеразмораживание: | стабилен |
| рН: | 6,5 |  |  |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Клей наносится шпателем с зубцами 333 мм. Через 3…4 часа после установки можно ходить по паркету, через 18…24 часа можно проводить циклевку.

Расход: для шпателя с зубцами 333 мм составляет 1,5 м2/л.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

| Номер в каталоге: 500X | Titebond® II Premium Wood Glue |
| --- | --- |

Клей для дерева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Однокомпонентный клей на основе эмульсии ПВА с поперечными связями для основных видов высокочастотного, горячего и холодного склеивания, облицовки шпоном и пластиком, а также клеевой сборки изделий из различных пород дерева, ДВП, ДСП, кожи, ткани и других пористых материалов:

- рекомендуется для изделий, эксплуатируемых вне помещений,

- обеспечивает сильное начальное схватывание,

- прочность клеевого соединения выше прочности самой древесины,

- создает влагостойкое клеевое соединение класса D3 по стандарту EN204,

- не абразивен  не портит режущие инструменты при завершающей обработке,

- устойчив к действию нагрева, растворителей и лакокрасочных материалов,

- разрешен для производства изделий, соприкасающийся с продуктами питания,

- до высыхания легко очищается водой,

- соответствует стандарту США ASTM D4236.

Рекомендуется для всех видов склеивания и клеевой сборки на высокочастотных и горячих прессах

Не рекомендуется для изделий, эксплуатируемых в условиях длительного погружения в жидкости

ФАСОВКА: 37 мл /#5001/, 118 мл /#5002/, 237 мл /#5003/, 473 мл /#5004/, 946 мл /#5005/, 3,785 л /#5006/, 18,925 л /#5007/, 208,2 л /#5008/

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | медово-кремовый | температура применения: | не ниже 13ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,09 кг/л | температура эксплуатации: | 4…48 С |
| вязкость: | 0,18 МПас | расход: | 5 м2/л |
| сухой остаток: | 48% | рабочее время клея: | 5 мин. |
| летучие компоненты: | 13,7 г/л | замораживаниеразмораживание: | стабилен |
| рН: | 3 |  |  |

| Тест прочности клеевого соединения ASTM D-905 на твердом клене | Температура, С | Нагрузка, кг/см2 | Разрушение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 65 | 263 123 | 72 06 |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции, тщательно отшлифовать, поверхность должна быть структурно однородной без видимых дефектов. Допустимое отклонение по толщине склеиваемых материалов не должно превышать 0,15 мм, допустимый изгиб 1,5 мм, допустимое содержание влаги 6-8 %.

Нанесение: Клей наносится кистью или валиком.

Расход: в среднем 5 м2/л или 195 г/м2

ДАВЛЕНИЕ ПРЕССОВАНИЯ: зависит от склеиваемого материала: древесина низкой плотности 7-10,5 кг/см2; древесина средней плотности 8,8-12,3 кг/см2; древесина высокой плотности 12,3-17,6 кг/см2.

Время прессования: составляет 30…120 мин. и определяется в конкретных производственных условиях.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

| Номер в каталоге: 7004 | Franklin Laminate Flooring & Wood Glue |
| --- | --- |

Клей для ламинатполов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Универсальный клей на основе полиалифатической эмульсии с поперечными связями для установки ламинированных и свободнолежащих полов всех типов, включая «теплый» пол:

- создает прочное влагостойкое соединение,

- не горит, не токсичен,

- до высыхания легко очищается водой.

ФАСОВКА: 473 мл.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | белый | температура применения: | не ниже 10ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,09 кг/л | температура эксплуатации: | 4…48 С |
| вязкость: | 0,18 МПас | расход: |  |
| сухой остаток: | 48% | рабочее время клея: | 5 мин. |
| летучие компоненты: | 13,7 г/л | замораживаниеразмораживание: | стабилен |
| рН: | 2,5 |  |  |

| Тест прочности клеевого соединения ASTM D-905 на твердом клене | Температура, С | Нагрузка, кг/см2 | Разрушение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 65 | 263 123 | 72 06 |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Для получения водостойкого соединения рекомендуется наносить клей непрерывной линией в соответствии с инструкциями производителя пола.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Titebond® Roof Cement

Описание продукта

Titebond® Roof Cement – всепогодный герметик на основе

модифицированного битума, специально разработанный для заделки

трещин, неровностей, зазоров и отверстий в кровельных материалах.

Область применения

Герметик идеален как для ремонта, так и для монтажа новых

конструкций кровельных покрытий. Может использоваться для

установки окон из отожженного стекла, отделки краев кровельных покрытий. Уплотняет края мансардных окон вентиляции, дымоходов, желобов, выхлопных труб

Cоответствует стандартам: SS-C-153C Type I, ASTM D6511, SCAQMD Rule #1168.

Физические свойства

Тип: битум (не реактивный);

Состояние: мастика средней плотности;

Цвет: черный;

Сухой остаток: 73%;

Вязкость: 150 000 cps;

VOC (меньше воды): 300 г/л

Вес/галлон: 8,4 Ibs/gallon (3,8 кг/галлон);

Точка возгорания:  > 41°С;

Замерзание: устойчивый к замерзанию

Температура применения: -7... +37°С;

Температура эксплуатации: -40... +48°С;

Наносится при помощи строительного пистолета

Рабочее время: для диаметра носика 6,4 мм (1/4 дюйма) 10 - 20 минут;

Расход: приблизительная длина выдавливаемой полоски клея в метрах в зависимости от диаметра отверстия носика картриджа:

| картридж | 6,4 мм (1/4 дюйма) | 9,5 мм (3/8 дюйма) | 12,7 мм (1/2 дюйма) |
| --- | --- | --- | --- |
| 305 мл (10,3 fl.oz) | 10 | 4,3 | 2 |

Указания по применению

Для достижения хороших результатов поверхности должны быть чистыми сухими, очищенными от материалов, ухудшающих адгезию.

Герметик для крыш:

- предотвращает протекание кровли

- может применяться при повышенной влажности

- препятствует образованию трещин

- не стекает, не пузырится

- применяется как для ремонта, так и для монтажа новых конструкций кровельных покрытий

Ограничения:

Герметик для крыш может применяться при температуре поверхностей

10-49°С. При более низких температурах герметик нужно выдержать перед применением в течение 24 час при температуре 21-26°С. Герметик необходимо выдержать в течение 30-60 дней, прежде чем наносить отражающее покрытие. Не применять для покрытий из пластика,  каучука, хайпалона или обычных типов синтетических каучуков. Перед применением рекомендуется проверить действие герметика на небольших участках поверхностей. Работать в хорошо проветриваемых помещениях вдали от открытого огня. Не разбавлять.

Очистка: Засохший клей удаляется шпателем. Очищайте инструменты минеральными спиртами до момента высыхания. При работе с сольвентами, следуйте указаниям изготовителя.

Условия хранения: 12 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре 24°С.